бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

от 31.08.2020 № 270

от 31.08.2021 № 528

от 31.08.2022 № 580

от 22.06.2023 № 514

Методические рекомендации

по выполнению практических занятий

по учебной дисциплине

ОП. 03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

для специальности

29. 02. 04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Вологда,

2023

Методические рекомендации составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и рабочей программой учебной дисциплины.

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Разработчик:

Гусева М.А. - преподаватель высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению и использованию в образовательном процессе на заседании предметной цикловой комиссии БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», Протокол № 1 от 31.08.2020 г., Протокол №1 от 30.08.2021 г., Протокол № 1 от 31.08.2022 г. Протокол № 11 от 15.06.2023 г.

# Пояснительная записка

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д.

Цель практических занятий – формирование практических умений: выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием практических занятий является решение задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками, инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.

Практическая работа позволяет студенту раскрыть свой потенциал и умение применять на практике полученные в процессе обучения знания. Основное требование к работе – исчерпывающее описание поставленной задачи, проделанной работы и полученных результатов, позволяющее судить о степени выполнения задания и о профессиональной подготовке обучающегося.

Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая.

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся овладевают следующими умениями:

  - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

  - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

  - выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;

  - подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей.

знаниями:

- основных видов конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических материалов;

- классификации, свойств, маркировки и области применения конструкционных материалов, принципов их выбора для применения в производстве;

- особенностей строения, назначения и свойств различных материалов;

- видов обработки различных материалов;

- требований к качеству обработки деталей;

- видов износа деталей и узлов;

- классификации, свойств и области применения сырьевых материалов;

- требований к технике безопасности при хранении и использовании различных материалов.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих результатов:

Личностных, с учетом рабочей программы воспитания:

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной деятельности, | ЛР 16 |

Планирование лабораторных работ и практических занятий

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию Государственных требований.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений — профессиональных (выполнять определённые действия, операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности).

При выборе содержания и объёма практических занятий следует исходить из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности того, какое место занимает конкретная работа в практических занятий, и их значимости для формирования целостного представления о содержании учебной дисциплины.

Практические занятия являются решением разного рода задач, в том числе профессиональных, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций, работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой технической и специальной документации и др.

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь крут профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам — охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической и преддипломной производственной (профессиональной) практики.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Содержание практических работ фиксируется в примерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе «Содержание учебной дисциплины».

Состав заданий для практической работы должен быть спланирован с расчётом, чтобы за отведённое время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в тематических планах примерных и рабочих учебных программ.

Перечень практических работ в рабочих программах дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать уровень подготовки выпускника, определенный Государственными требованиями по соответствующей специальности, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки студентов, установленными самими образовательными учреждениями.

Организация и проведение лабораторно – практических занятий

О проведении практической работы обучающимся сообщается заблаговременно: когда предстоит практическая работа, какие вопросы нужно повторить, чтобы ее выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической работы.

Перед выполнением практической работы повторяются правила техники безопасности.

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально оборудованных помещениях. Продолжительность занятия — не  менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов, их теоретической готовности к выполнению задания.

По каждой практической работе образовательным учреждением должны быть методические указания по их проведению.

Практические работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

При планировании лабораторно – практических работ необходимо находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одну и туже работу.  При групповой форме организации занятий работа выполняется бригадами от двух до пяти человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Оформление практических работ

Отчет по практическим занятиям – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную обучающимися работу, которую представляют для защиты преподавателю. К практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке студентов.

1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы практической работы, данных, приводимых в методических указаниях. Цель работы должна быть изложена кратко и отражать существо рассматриваемого вопроса.

2. Основные сведения - приводятся основные понятия из области основ безопасности жизнедеятельности, которые необходимы в данной практической работе.

3. По результатам практической работы студент обязан сделать выводы.

Оценки за выполнение практических работ могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов.

В отчет по практической работе должны быть включены следующие пункты:

-       титульный лист;

-       цель работы;

-       краткие теоретические сведения;

-       экспериментальные результаты;

-       анализ результатов работы;

-       выводы.

Цель работы должна отражать тему практической работы, а также конкретные задачи, поставленные студенту на период выполнения работы.

Критерии оценки результатов практической работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность общеучебных умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- четкое и правильное выполнение заданий.

Критерии оценки результатов практической работы студентов:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую (лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности при выполнении практической работы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетвори-тельно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении практической работы. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетво-рительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не выполнивший их. |

Перечень лабораторных работ и практических занятий

| Тема 1. Волокнистые материалы. | Лабораторная работа № 1 Классификация и распознавание текстильных волокон. Определение свойств текстильных волокон органолептическим методом. | 2 часа |
| --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |
|  | Определение основных свойств натуральных волокон. | 2 часа |
|  | Определение основных свойств химических волокон. | 2 часа |
| Тема 2. Строение и свойства волокон и нитей. | Практические занятия |  |
|  | Определение строения волокон и элементарных нитей. | 2 часа |
|  | Определение структурного анализа волокон и нитей. | 2 часа |
|  | Определение разрывных характеристик и компонентов деформации. | 2 часа |
|  | Определение гигроскопических, тепловых, оптических и электрических свойств волокон и нитей. | 2 часа |
| Тема 3. Основы технологии производства тканых материалов. | Лабораторная работа № 2 Исследование физико-механических свойств пряжи. | 2 часа |
|  | Лабораторная работа № 3 Определение химического состава и отделки ткани. | 2 часа |
| Тема 4. Строение и свойства тканей. | Лабораторная работа № 4 Определение строения и основных свойств ткани по образцам. | 2 часа |
|  | Практические занятия |  |
|  | Определение волокнистого состава ткани. | 2 часа |
|  | Определение механических свойств текстильных изделий. | 3 часа |
|  | Определение физико-химических свойств текстильных изделий. | 3 часа |
| Тема 5. Оценка качества текстильных изделий по стандартам. | Практические занятия |  |
|  | Определение сортности ткани по порокам внешнего вида. | 2 часа |
|  | Определение сортности ткани по физико-механическим показателям и заправочным данным. | 2 часа |
| Тема 6. Ассортимент тканей. | Практические занятия |  |
|  | Определение ассортимента тканей бытового назначения | 2 часа |
|  | Определение ассортимента трикотажных полотен бытового назначения. | 2 часа |
|  | Определение ассортимента нетканых полотен бытового назначения. | 2 часа |
| Тема 7. Ассортимент прикладных материалов. | Практические занятия |  |
|  | Определение ассортимента нетканых и утепляющих материалов. | 2 часа |
|  | Определение ассортимента подкладочных и прокладочных материалов. | 2 часа |
|  | Определение ассортимента материалов для соединения деталей изделия. | 2 часа |
|  | Определение ассортимента отделочных материалов и фурнитуры. | 3 часа |
| Тема 8. Производство трикотажных полотен | Практические занятия |  |
|  | Определение качественных показателей трикотажных полотен. | 2 часа |
| Тема 9. Производство нетканых полотен. | Практические занятия |  |
|  | Определение качественных показателей нетканых полотен. | 2 часа |
| Тема 10. Технология конструкционных материалов. | Практические занятия |  |
|  | Распознавание конструкционных металлических и неметаллических материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам. | 2 часа |
|  | Классификация конструкционных металлических и неметаллических материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам. | 2 часа |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1

Классификация и распознавание текстильных волокон

Определение свойств текстильных волокон лабораторным методом

Цель работы: Ознакомиться с текстильными волокнами, имеющими промышленное значение, изучить их классификацию, основные термины.

Задание к работе:

1. Изучить схему классификации волокон.

2. Ознакомиться по коллекции с основными видами волокон и их происхождением.

3. Изучить основные термины и определения, относящиеся к текстильным волокнам.

4. Изучить методы распознавания волокон по внешнему виду, с помощью пробы на горение.

Контрольные вопросы:

- Что такое текстильные материалы?

- Что такое текстильное волокно? Текстильная нить?

- Как классифицируются волокна?

- Назовите натуральные   волокна, которые Вы знаете.

- Назовите химические волокна.  Чем они отличаются друг от друга?

- Какие неорганические волокна Вы знаете?

- Каковы основные характеристики хлопкового волокна?

- Каковы основные характеристики льняного волокна?

- Каковы основные характеристики шерстяных волокон?

- Назовите основные характеристики шелковых волокон.

- Какие этапы производства химических волокон Вы знаете?

- Какие искусственные волокна Вы знаете? Каковы их особенности?

- Перечислите известные Вам синтетические волокна.

- С помощью каких методов распознают волокна?

- Как ведут себя различные волокна при воздействии пламени и растворителей?

Материалы и оборудование: образцы различных видов волокон, горелки спиртовые.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Текстильное волокно -  это натуральное, протяженное, гибкое и прочное тело с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи и текстильных изделий.

Текстильная нить отличается от волокна значительной длиной, насчитывающей несколько десяткой и сотен метров.

Текстильные волокна подразделяются на следующие виды: элементарные, комплексные, штапельные.

Элементарные волокна и нити не делятся в продольном направлении без разрушения. Комплексные волокна (нити) состоят из продольно скрепленных элементарных волокон (нитей).

Штапельные волокна получены разрезанием или разрыванием комплекса продольно сложенных элементарных нитей или жгута.

По происхождению волокна подразделяются на следующие виды: натуральные и химические.

К натуральным волокнам относятся волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются без непосредственного участия человека.

Основным веществом, составляющим волокна растительного происхождения, является природный полимер целлюлоза. Число элементарных звеньев в макромолекулах природного полимера целлюлозы колеблется в больших пределах и характеризуется коэффициентом полимеризации. Чем выше этот коэффициент, тем прочнее волокно.

Для хлопка     k = 5000 – 6000.   Для льна      k = 20000 – 30000 Этим объясняется большая прочность волокон льна по сравнению с прочностью хлопка.

Хлопком - называют волокна, покрывающие семена однолетнего растения хлопчатника. Хлопчатник – это растение теплолюбивое, потребляющее большое количество влаги. Произрастает в жарких районах. Хлопковое волокно перерабатывают в пряжу, из которой изготовляют ткани, трикотажные и нетканые полотна, швейные нитки и т.д.

Промышленное значение имеют два вида: средневолокнистый и тонковолокнистый.

Тонковолокнистый хлопок перерабатывают в тонкую и гладкую пряжу для выработки высококачественных тканей батиста и маркизета.

Средневолокнистый хлопок предназначен для средней по толщине пушистой пряжи из которой производится бязь, ситец, сатин.

Лубяные волокна получают из стеблей, листьев и плодов растений обычно в виде технических волокон. Волокна льна относятся к лубяным волокнам, т.е. полученным из стеблей растений. Они обладают высокой прочностью, гибкостью, гигроскопичностью и другими ценными свойствами.Для получения льняного волокна используют один из видов льна – лен – долгунец. Он имеет прямой высокий стебель от 90 см до 1,5 м. Из льняного волокна вырабатывают широкий ассортимент тканей бытового назначения. Эти ткани используют для изготовления постельного и нательного белья, платьев, сорочек, костюмов, покрывал, портьерных тканей и других изделий.

Технические ткани, вырабатываемые из льняного волокна, применяют в автомобильной и обувной промышленности, в авиации, сельском хозяйстве, строительстве, медицине и т.д.

Брезент и парусину используют для покрытий, пошива палаток, плащей и т.д.

Из короткого волокна (очеса) вырабатывают тарные и упаковочные ткани, бортовки, мешковину и т.д. Льняное волокно используют также в производстве крученых изделий – веревок, канатов.

Основным веществом, составляющим натуральные волокна животного происхождения шерсти и шелка является кератин (в шерсти) и фиброин (в шелке).

Шерсть – это волокно использовалось человеком с давних времен. Шерстью называют волокна волосяного покрова различных животных: коз, овец, верблюдов, кроликов и других.

Основную массу 95-96% перерабатываемой промышленностью шерсти получают с овец и в небольших количествах с других животных.

Овечью шерсть в зависимости от толщины волокон и однородности по составу делят на: тонкую (0,3 - 1,2 текс), полутонкую (1,3 - 1,8 текс), полугрубую (1,8 - 2,6 текс)  и  грубую (до 3 текс).

Наиболее ценной является тонкая шерсть, получаемая с тонкорунных овец.

Овечья шерсть в чистом виде и в смеси с химическими волокнами используется для выработки платьевых, костюмных, пальтовых тканей, верхнего и бельевого трикотажа, а также полотен технического назначения.

Шёлк натуральный представляет собой тонкую непрерывную нить, - продукт выделения шёлкоотделительной железы гусеницы тутового шелкопряда.

Шелк-сырец — нити, получаемые при размотке коконов -кокономотание. В коконе нити соединены между собой клеящим веществом серицином, а сама нить состоит из белкового вещества фиброина. Коконы поступают на шёлкомотальные фабрики, где их разматывают, но сначала замачивают в горячей воде для размягчения клея, соединяющего нити.

Затем получают волокно, называемое шёлком - сырцом, состоящим из нескольких коконных нитей. Отходы, получаемые при сборе и размотке  коконов, используют для выработки шёлковой пряжи. Линейная плотность коконной нити 0,3 - 0,4 текс. Шёлк - сырец имеет линейную плотность 1- 3,2 текс. Длина коконной нити достигает  до 1500 метров, а размотанной  нити – 600 - 900 м.

Натуральный шёлк обладает высокой прочностью, хорошей растяжимостью, упругостью, способностью поглощать влагу. Его применяют для изготовления тонких платьевых и бельевых тканей.

Таблица 1. Показатели важнейших свойств текстильных волокон

| Виды волокон и нитей | Длина, мм | Толщина, г/км | Разрывное напряжение, Мн/м2(кгс/мм2) | Удлинение, % | Влажность*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок | 25–45 | 0,1–0,2 | 250–550(25–45) | 6–9 | 7–9 |
| Лён технический | 500–700 | 4,0–10,0 | 300–600 (50–60) | 2–3 | 11–13 |
| Шерсть тонкая | 50–80 | 0,3–1,0 | 200–250 (20–25) | 30–50 | 16–17 |
| Шерсть грубая | 50–200 | 1,2–3,0 | 150–200 (15–20) | 25–35 | 14–15 |
| Шёлк (нить коконная) | до 106 | 0,31–0,37 | 400–450 (40–45) | 15–20 | 10–11 |

* При температуре 20 ° С и относительной влажности воздуха 65 %.

Химические волокна.   Волокна, получаемые из органических природных и синтетических полимеров называются химическими волокнами. В зависимости от вида исходного сырья химические волокна подразделяются на синтетические (из синтетических полимеров) и искусственные (из природных полимеров). Иногда к химическим волокнам относят также волокна, получаемые из неорганических соединений (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). Химические волокна выпускают в промышленности в виде: 1) моноволокна (одиночное волокно большой длинны); 2) штапельного волокна (короткие отрезки тонких волокон); 3) филаментных нитей (пучок состоящий из большого числа тонких и очень длинных волокон, соединённых по средствам крутки). Филаментные нити в зависимости от назначения разделяются на текстильные и технические, или кордные нити (более толстые нити повышенной прочности и крутки).

Свойства. Химические волокна часто обладают высокой разрывной прочностью [до 1200 Мн/м2 (120кгс/мм2)], значит разрывным удлинением, хорошей формоустойчивостью, несминаемостью, высокой устойчивостью к многократным и знакопеременным нагружениям, стойкостью к действиям света, влаги плесени, бактерий, хемо- и термостойкостью. Физико-механические и физико-химические свойство химических волокон можно изменять в процессах формования, вытягивания, отделки и тепловой обработки, а также путём модификации как исходного сырья (полимера), так и самого волокна. Это позволяет создавать даже из одного исходного волокнообразующего полимера химические волокна обладающие разнообразными текстильными и другими свойствами (таблица). Химические волокна можно использовать в смесях с природными волокнами при изготовлении новых ассортиментов текстильных изделий, значительно улучшая качество и внешний вид последних.

Производство. Для производства химических волокон из большого числа существующих полимеров применяют лишь те, которые состоят из гибких и длинных макромолекул, линейных или слаборазветвлённых, имеют достаточно высокую молекулярную массу и обладают способностью плавится без разложения или растворятся в доступных растворителях. Такие полимеры принято называть волокнообразующими. Процесс складывается из следующих операций:

- приготовления прядильных растворов или расплавов;

- формирования волокна;

- отделки сформированного волокна.

Мировое производство химических волокон развивается быстрыми темпами. Это объясняется, в первую очередь, экономическими причинами (меньше затраты труда и капитальных вложений) и высоким качеством химических волокон по сравнению с природными волокнами. В 1968 мировое производство химических волокон достигало 36% (7,287 млн. т) от объёма производства всех видов волокон. Химические волокна в различных отраслях в значительной степени вытесняют натуральный щёлк, лён и даже шерсть. Предполагается, что к 2000 году производство химических волокон достигнет 20 млн. т. в год и сравняется с объёмом производства природных волокон.

Таблица 2.  Основные свойства химических волокон

| Вид волокна | Плотность, г/см3 | Прочность |  |  | Удлинение, % |  | Набухание в воде, % | Влагопоглощение При 20°С и 65% относит. влажности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухого волокна, кгс/мм2 | мокрого волокна | волокна в петле | сухого волокна | мокрого волокна |  |  |
|  |  |  | % от прочности сухого волокна |  |  |  |  |  |
| Искусственные волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетатное (текст. нить) | 1,32 | 16–18 | 65 | 85 | 25–35 | 35–45 | 20–25 | 6,5 |
| Триацетатное штапельное волокно | 1,30 | 14–23 | 70 | 85 | 22–28 | 30–40 | 12– 18 | 4,0 |
| Вискозные волокна: штапельное бычное | 1,52 | 32–37 | 55 | 35 | 15–23 | 19–28 | 95–120 | 13,0 |
| штапельное высокопрочное | 1,52 | 50–60 | 75 | 40 | 19–28 | 25–29 | 62–65 | 12,0 |
| штапельное высокомодульное | 1,52 | 50–82 | 65 | 25 | 5–15 | 7–20 | 55–90 | 12,0 |
| текст. нить обычная | 1,52 | 32–37 | 55 | 45 | 15–23 | 19–28 | 95–120 | 13,0 |
| то же, ысокопрочная | 1,52 | 45–82 | 80 | 35 | 12–16 | 20–27 | 65–70 | 13,0 |
| штапельное волокно | 1,52 | 21–26 | 65 | 70 | 30–40 | 35–50 | 100 | 12,5 |
| текст. нить | 1,52 | 23–32 | 65 | 75 | 10–17 | 15–30 | 100 | 12,5 |
| Синтетические волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полиамидное (капрон): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текстильная нить обычная | 1,14 | 46–64 | 85–90 | 85 | 30–45 | 32–47 | 10–12 | 4,5 |
| то же, ысокопрочная | 1,14 | 74–86 | 85–90 | 80 | 15–20 | 16–21 | 9–10 | 4,5 |
| штапельное волокно | 1,14 | 41–62 | 80–90 | 75 | 45–75 |  | 10–12 | 4,5 |
| Полиэфирное (лавсан): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текст. нить обычная | 1,38 | 52–62 | 100 | 90 | 18–30 | 18–30 | 3–5 | 0,35 |
| то же, высокопрочная | 1,38 | 80–100 | 100 | 80 | 8–15 | 8–15 | 3–5 | 0,35 |
| штапельное волокно | 1,38 | 40–58 | 100 | 40–80 | 20–30 | 20–30 | 3–5 | 0,35 |
| Полиакрилонитрильное (нитрон): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технич. нить | 1,17 | 46–56 | 95 | 72 | 16–17 | 16–17 | 2 | 0,9 |
| штапельное волокно | 1,17 | 21–32 | 90 | 70 | 20–60 | 20–60 | 5–6 | 1,0 |
| Поливинилспиртовое штапельное волокно | 1,30 | 47–70 | 80 | 35 | 20–25 | 20–25 | 25 | 3,4 |
| Поливинилхлоридное штапельное волокно | 1,38 | 11–16 | 100 | 60–90 | 23–180 | 23–180 | 0 | 0 |
| Полипропиленовое волокно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текстильная нить | 0,90 | 30–65 | 100 | 80 | 15–30 | 15–30 | 0 | 0 |
| штапельное волокно | 0,90 | 30–49 | 100 | 90 | 20–40 | 20–40 | 0 | 0 |
| Полиуретановая нить (спандекс) | 1,0 | 5–10 | 100 | 100 | 500– 1000 | 500–1000 | – | 1,0 |

Распознавание вида волокон осуществляется двумя группами методов: органолептическими и лабораторными. Основными и наиболее простыми являются методы распознавания волокон по внешнему виду, характеру горения, растворимости в различных реактивах, окрашиваемости.

Распознавание волокон по горению. Этот метод прост, не требует специальной аппаратуры, однако использовать его можно только при анализе однокомпонентной смеси. По пробе на горение можно определить принадлежность данного волокна к целлюлозным волокнам, белковым или синтетическим, однако распознать их отдельные виды трудно.

Пробу на горение следует проводить по следующим признакам: поведение волокна при поднесении к пламени, при внесении в пламя, запах при горении, поведение волокна при вынесении из пламени, вид остатка после сжигания. Характерные признаки поверхности волокна при смятии и горении представлены в таблице 3.

Методика проведения пробы на горение

1. Небольшой пучок исследуемых волокон захватывают щипцами и медленно вносят в пламя.

2. После начала горения волокно убирают из пламени. Наблюдения над волокнами заносят в таблицу 4.

3. При поднесении к пламени наблюдают следующее поведение волокон: не изменяют своей формы, плавятся, усаживаются, скручиваются.

При внесении в пламя волокна не горят, плавятся, горят с плавлением, горят с выделением дыма, горят с выделением копоти, горят мерцающим пламенем, горят быстро, горят медленно. Запах при горении: жженой бумаги, жженого рога, сургуча, уксусной кислоты, хлора, без запаха.

Поведение волокон при вынесении из пламени: продолжают гореть без плавления, продолжают гореть с плавлением, горят медленно и затухают.

Вид остатка после горения: черный пористый рассыпающийся шарик, твердые нерассыпающиеся шарики серого, черного и коричневого цвета, серый пепел, следы золы на обожженном конце.

4. Результаты наблюдений свести в таблицу 4.

Таблица 3.  Характерные признаки поверхности волокна при смятии и горении

| Волокно | Поверхность волокна | Смятие в месте перегиба | Характер горения и вид обугленного волокна (нити) | Запах при горении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лен | Рыхлая, матовая, шероховатая | Сминается | Особенности горения: пламя желтое, сгорают полностью, пепел серый, запах жженой травы. Особенности горения такие же как у хлопка, потому что лен имеет тот же химический состав, что и хлопок. | Жженой травы |
| Хлопок | Рыхлая, матовая, шероховатая | Сминается | Полностью сгорает, пепел рассыпается светло-серая зола | Жженой бумаги |
| Шерсть | Рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая | Не сминается | Горит плохо с образованием хрупкого шарика на конце | Жженого рога |
| Шелк | Гладкая, блестящая | Не сминается | Горит плохо с образованием хрупкого шарика на конце | Жженого рога |
| Ацетатное | Такая же | Сминается | Горит быстро с образованием на конце спекшегося бурого шарика; при вынесении из пламени затухает | Уксуса |
| Вискозное | Такая же | Сминается | Полностью сгорает, пепел рассыпается; светло-серая зола | Жженой бумаги |
| Лавсан | Гладкая, матовая | Не сминается | Плавится без воспламенения с образованием твердого шарика на конце | Запаха нет |
| Нитрон | Рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая | Не сминается | Сначала плавится и делается коричневого цвета, затем горит коптящим пламенем с образованием твердого шарика на конце | Запаха нет |
| Капрон, нейлон | Гладкая, блестящая | Не сминается | Не горит, но плавится с образованием мягкого шарика на конце | Запаха нет |

Таблица 4.  Результаты наблюдений горения волокна

| № | Вид волокна | Поведение волокна при поднесении к пламени | Особенности горения |  |  | Вид остатка после горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при внесении в пламя | запах при горении | при вынесении из пламени |  |
| 1 | Хлопковое |  |  |  |  |  |
| 2 | Льняное |  |  |  |  |  |
| 3 | Шерстяное |  |  |  |  |  |
| 4 | Шелковое |  |  |  |  |  |
| 5 | Вискозное |  |  |  |  |  |
| 6 | Медноаммиачное |  |  |  |  |  |
| 7 | Ацетатное |  |  |  |  |  |
| 8 | Капроновое |  |  |  |  |  |
| 9 | Лавсановое |  |  |  |  |  |
| 10 | Нитроновое |  |  |  |  |  |
| 11 | Полипропиленовое |  |  |  |  |  |
| 12 | Стекловолокно |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение  основных свойств натуральных волокон (2 часа)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение  основных свойств химических волокон (2 часа)

Цель работы: ознакомление с оборудованием и методами определения основных свойств текстильных волокон.

Задание к работе:

- Ознакомиться с принципом работы каждого образца, инструмента, приспособления.

- На черном фоне рассмотреть невооруженным глазом при помощи лупы или микроскопа образцы различных видов волокон.

- Исследовать свойства волокон органолептическим методом: определить цвет, блеск, извитость, толщину, мягкость, прочность.

- Зажечь в пламени горелки пучок волокон, зажатых пинцетом. Определить характер горения, выделяющийся при этом запах, длительность и интенсивность горения или тления, остаток после действия огня.

- Определить сминаемость волокна, зажав пучок на 30 – 40 сек.  в кулаке.

- Оформить работу, занеся данные исследования в таблицу.

Контрольные вопросы:

- Перечислите наиболее важные свойства натуральных волокон.

- Перечислите наиболее важные свойства искусственных волокон.

- Перечислите наиболее важные свойства синтетических волокон.

- Перечислите наиболее важные свойства минеральных волокон.

Материалы и оборудование: образцы различных видов волокон, иглы, пинцеты, микроскоп, лупы, горелки спиртовые.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Свойства текстильных волокон.  Вид и свойства текстильного волокна - важнейшие факторы, определяющие основные физико-механические свойства, внешний вид, износостойкость текстильных материалов и влияющие на параметры технологического процесса изготовления швейных изделий.

Свойство - объективная особенность продукции, которая проявляется при ее создании, эксплуатации или потреблении. Различают качественные и количественные характеристики (признаки) свойств, имеющие размерность. Показатель (параметр) - количественное (численное) выражение характеристики свойств продукции.

Текстильные волокна характеризуются геометрическими, механическими, физическими и химическими свойствами.

Основными геометрическими свойствами волокон являются длина, толщина и формы поперечного сечения и продольной оси, которые имеют соответствующие характеристики.

Механические свойства волокон проявляются при приложении внешних сил, среди которых растягивающие и изгибающие силы имеют наибольшее значение.

К основным физическим свойствам волокон относятся гигроскопические, термические свойства, устойчивость к светопогоде и др. Гигроскопические свойства - способность текстильных волокон к поглощению влаги - оцениваются фактической, кондиционной, максимальной влажностью.

Химические свойства волокон характеризуются их устойчивостью к действию кислот, щелочей и различных химических реагентов, которые используются при производстве текстильных материалов (например, в процессе отделки) и при эксплуатации изделий (стирка, химчистка и др.).

Основные свойства текстильных волокон

Гигроскопичностью называют способность волокон поглощать влагу. Это свойство волокон имеет большое значение при оценке гигиеничности вырабатываемых из них тканей бытового назначения, так как с поглощением и отдачей влаги связано удаление пота от кожи человека. Волокна, хорошо поглощающие влагу, называют гигроскопичными.

Наиболее гигроскопичны натуральные волокна — шерсть, хлопок, лубяные волокна. Химические волокна по сравнению с натуральными текстильными волокнами имеют очень низкую гигроскопичность.

Гигроскопичностью называют способность волокон поглощать влагу. Это свойство волокон имеет большое значение при оценке гигиеничности вырабатываемых из них тканей бытового назначения, так как с поглощением и отдачей влаги связано удаление пота от кожи человека. Волокна, хорошо поглощающие влагу, называют гигроскопичными.

Наиболее гигроскопичны натуральные волокна — шерсть, хлопок, лубяные волокна. Химические волокна по сравнению с натуральными текстильными волокнами имеют очень низкую гигроскопичность.

Удельный вес и плотность также являются различными величинами. Эти термины в их прямом физическом смысле должны применяться с соответствующими единицами измерения   (для удельного  веса  единица  измерения  Н/м3).

ции изделий. При сжатии волокон возникают как обратимые, так и необратимые деформации.

ходить не только за счет теплопроводности вещества самих волокон, но и благодаря конвекции и

Плотностью волокна называется масса, содержащаяся в единице его объема. Термин «плотность» для ткани (в связи с ее пористой структурой) имеет иной смысл, чем для вещества, из которого состоит волокно. Поэтому для характеристики плотности самих материалов, имеющих пористость, применяют термин «объемная масса» (кг/м3, г/см3 и др.).

Наибольшее расстояние между концами распрямленного волокна называют его длиной. Текстильные волокна имеют разнообразную длину. Типичная длина волокон хлопка составляет 25—40 мм, элементарных волокон льна 15—20 мм, тонкой шерсти 50—100 мм, асбеста 1 — 18 мм. Длина технических волокон льна достигает 500—750 мм, пеньки (волокно конопли) 800— 1500 мм. Длина коконных нитей натурального шелка составляет сотни метров, а искусственные нити могут иметь длину, ограниченную лишь размерами паковки.

Длина волокон имеет большое значение для технологического процесса, так как от нее зависит выбор системы прядения, т. е. совокупности процессов и машин, применяемых для переработки волокон в пряжу. От длины волокна зависит конструкция вытяжных приборов, в которых происходит утонение продукта, а также величина разводки вытяжных пар. Длина волокон влияет на прочность вырабатываемой пряжи.

Толщиной протяженных тел обычно называют их поперечный линейный размер. Особенностью текстильных волокон являются относительно малые по сравнению с длиной поперечные размеры и незначительная абсолютная их величина.

Для характеристики толщины волокон применяют различные показатели: линейные размеры поперечного сечения (диаметр) волокон, выражаемые в микрометрах и миллиметрах; площадь поперечного сечения, выражаемая в квадратных микрометрах и миллиметрах.

До недавнего времени толщину волокон и нитей измеряли в метрической системе (в номерах). Номер представляет собой отношение длины отрезка продукта к массе этого отрезка.

Толщину (линейную плотность) в этой системе характеризуют косвенно массой, приходящейся на единицу длины. За единицу массы в системе текс принимают грамм, за единицу длины — километр и за единицу линейной плотности — грамм на километр  (текс).

Таким образом, термин текс, образованный из первых букв слова текстильный, является наименованием единицы измерения линейной плотности волокон и нитей, которая в системе СИ имеет размерность миллиграмм на метр. Основная единица измерения 1 текс=1 г/км.

Одним из показателей, наиболее часто используемых при оценке качества текстильных волокон, является прочность. Прочностью на разрыв называется способность волокна сопротивляться растягивающим нагрузкам. Чем выше эта способность, тем выше качество волокна.

Прочность — один из важных показателей качества волокна, так как от нее зависит стабильность процесса прядения и прочность получаемой пряжи.

Прочность является не единственным свойством, определяющим ценность волокон.

Способность волокна возвращаться к первоначальным размерам и форме после снятия нагрузки является особенно важной при рассмотрении таких эксплуатационных свойств, как несминаемость, износостойкость, сохранение формы и эластичность.

Волокна в массе подвергаются сжатию при упаковке  (прессовании), в технологических процессах прядения (в вытяжных приборах), а также при эксплуатации изделий. При сжатии волокон возникают как обратимые, так и необратимые деформации. Соотношение деформаций зависит от величины приложенных напряжений и свойств волокон. Наличие упругих деформаций наблюдается при распаковке спрессованных кип, стянутых крутцами (веревками). После удаления крутцов размеры кип сразу увеличиваются.

В процессе прессования наряду с поперечным сжатием волокон наблюдается изгиб, который сводится к продольному растяжению и сжатию.

Характеристики сжатия волокон необходимо учитывать при организации процессов их переработки, а также прессования.

Жесткость на кручение учитывают при организации технологического процесса переработки определенного вида волокон (для определения величины крутки пряжи и т. д.).

Трением называют сопротивление, возникающее при относительном перемещении в плоскости касания двух соприкасающихся тел, находящихся под действием нормальной нагрузки. Если нагрузка равна нулю, сила трения также равна нулю. Сила трения пропорциональна фактической площади касания, величина которой обусловлена нагрузкой.

Тангенциальное сопротивление, возникающее при относительном перемещении двух соприкасающихся тел, если нормальная нагрузка нулевая или отрицательная, называют цепкостью.

Цепкость проявляется вследствие извитости текстильных волокон, наличия на их поверхности чешуек и других неровностей. Цепкость пропорциональна площади сцепления, величина которой не зависит от нагрузки.

Текстильные волокна в процессе переработки и в готовых изделиях испытывают многократный изгиб. Поэтому деформации изгиба нужно учитывать при организации технологических процессов переработки волокон.

Способность волокон изгибаться в зависимости от их размеров и формы нашла отражение при изучении жесткости волокон на изгиб. Под термином жесткость обычно понимают способность тела сопротивляться изменению его формы. При определении жесткости учитывают как упругие свойства, так и размеры конкретного волокна, а не только свойства вещества, из которого он состоит. Жесткость на изгиб очень важна для организации технологического процесса, так как по мере увеличения жесткости волокон становится труднее получать пряжу, в которой волокна хорошо прилегают одно к другому и которая легко изгибается при переработке и эксплуатации.

Волокнистые материалы в большинстве случаев используют как теплоизоляционные. Они служат для защиты человеческого организма от воздействий окружающей среды. Способность волокнистых материалов пропускать тепловой поток называют теплопроводностью.

Текстильные изделия представляют собой систему, состоящую из волокна, воздуха и влаги. Теплопередача в таких системах — сложный процесс и может происходить не только за счет теплопроводности вещества самих волокон, но и благодаря конвекции и излучению. Теплоизоляционные свойства текстильных изделий зависят не только от свойств волокна, но и от расположения волокон в изделии и условий конвекции тепла через воздух, заключенный между волокнами. Воздух является хорошим теплоизолятором, но это справедливо только для неподвижного воздуха. Следовательно, основная функция волокон в теплоизоляционном слое — предотвращение перемещений воздуха.

Теплопроводность тканей в основном зависит не от вещества, из которого состоит волокно, а от объема воздушных промежутков. Объем воздушных промежутков можно изменить в процессах отделки.

В процессах переработки волокна подвергаются трению о рабочие органы машин и между собой, в результате чего электризуются. Электризация волокон в некоторой степени нарушает нормальный ход технологического процесса, так как при одноименных электрических зарядах волокна отталкиваются друг от друга (пушатся).

Электризация наблюдается, например, в производстве гребенной шерстяной пряжи, при переработке сухого хлопкового волокна и т. д. Чтобы предотвратить электризацию волокон, увлажняют воздух в цехах, применяют соответствующие покрытия рабочих органов, в течение определенного времени выдерживают полуфабрикаты (ленту, ровницу и т. д.) в искусственно увлажненных помещениях, что способствует снятию избытка зарядов статического электричества.

У текстильных волокон разных видов, а также у волокон одного вида (например, у хлопка, шерсти, льна и др.) наблюдается значительное разнообразие природных цветовых оттенков и окрасок.

При органолептической оценке качества волокон придают большое значение однородности природной окраски волокон и связывают ее с однородностью по другим показателям. Цвет учитывают также при сортировке волокна. При сортировке льняного волокна различают светло-серый, серый, табачный и желтый цвета. Моченцовое волокно обычно светлее стланцевого. Цвет не характеризует прядильные свойства волокна, но в пряже, предназначенной для отбелки, волокно должно быть однородным по цвету, так как волокна различных цветов отбеливаются неодинаково, что приводит к неоднородности пряжи по цвету.

Большинство текстильных волокон в результате действия солнечного света теряет прочность. Снижение прочности на 50% у волокон льна и пеньки наблюдается через 1100 ч, у хлопка — через 940 ч, у шерсти — через 1120 ч, у искусственных волокон — через 900 ч, у натурального шелка — через 200 ч.

Основная причина снижения прочности волокон при инсоляции — окислительный процесс, который протекает в присутствии кислорода воздуха при активизации световыми лучами.

Исследование степени повреждения текстильных волокон в зависимости от длины волн солнечного спектра показало, что наиболее сильно на белые волокна воздействуют ультрафиолетовые лучи. На окрашенные волокна заметно действуют и более длинные волны солнечного спектра. Кроме длины световых волн, на светоустойчивость волокон влияет состав окружающего воздуха. Разрушение волокон значительно ускоряется при повышении температуры и влажности воздуха.

Оформить работу, занеся данные исследования в таблицу.

| Наименование волокна | Толщина | Длина волокна | Прочность | Сохранение формы | Сопротивление сжатию и кручению | Степень извитости | Трение и цепкость | Электризация | Мягкость | Цвет | Блеск | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шерсть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шелк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вискоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлорин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекло волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение строения волокон и элементарных нитей

Задание к работе:

1. Ознакомиться с устройством светового микроскопа и изучить правила работы на нем.

2. Распознать предложенные препараты волокон.

3. Ознакомиться с устройством проекционного микроскопа и научиться определять с его помощью диаметр текстильных волокон.

4. Изучить методику пробы на горение.

Контрольные вопросы:

1. Из каких основных частей состоит микроскоп, чем определяются его основные оптические характеристики?

2. Каковы особенности проекционного микроскопа?

3. Какие основные правила работы на микроскопе?

4. Как приготовить препарат для микроскопа?

5. Как можно измерить диаметр волокна, используя микроскопические методы?

6. Каковы особенности и возможности пробы на горение волокон?

Материалы и оборудование: образцы различных видов волокон, постоянные препараты волокон для микроскопа, световой микроскоп, проекционный микроскоп, спиртовка, пинцет, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, петролейный эфир.

Правила работы с микроскопом

1. Устанавливают микроскоп на столе, включают освещение.

2. Ставят микроскоп на малое увеличение. Глядя в окуляр, поворачивают зеркало так, чтобы равномерно осветить все поле зрения, но без чрезмерной яркости.

3. Приготовленный препарат закрепляют на предметном столе.

Опустив тубус почти до соприкосновения с покровным стеклом препаратаи вращая винт, медленно поднимают и смотрят в окуляр на препарат. Когда появится первоначальное расплывчатое изображение объекта, микровинтом регулируют подъем тубуса и фокус изображения.

4. Устанавливают изображение в центре поля зрения, осторожно перемещая препарат (поворачивая столик или посредством препаратоводителя).

Приготовление препарата

Рассматриваемый объект помещают между двумя стеклами (предметным и покровным). На предметное стекло наносят каплю воды или глицерина. Поместив в каплю немного волокон, расправляют их и разъединяют препаровальной иглой, следя за тем, чтобы все волокна были

хорошо смочены. Волокна осторожно накрывают покровным стеклом.

После включения проекционной лампы накаливания на экране появляются изображения сечений волокон при 500-кратном увеличении.

Сначала устанавливают на резкость изображения волокон, расположенных в средней зоне, с помощью поворотной кнопки. В случае правильной настройки по краям волокон на экране видны тонкие черные контурные линии. Если объектив находится слишком близко к волокну, то по краям волокна видна толстая белая линия, а если слишком далеко, то толстая черная линия. Во всех случаях хотя бы один контур надо установить на тонкую черную линию, в то время как другой может быть белым. Его надо установить на резкость при снятии показаний.

Показания нельзя снимать в следующих случаях:

1. Когда измерительный круг попадает на точку пересечения двух волокон.

2. Когда конец изображения волокна ближе расположен к месту измерения, чем двойная ширина волокна.

3. Когда на месте измерения на краю изображения видно повреждение (разрушение).

4. Когда больше половины ширины изображения волокна находится вне выбранной зоны

Описание внешнего вида текстильных волокон, исследуемых под микроскопом

Хлопковые волокна. Волокна хлопка представляют собой трубочки, сплюснутые в той или иной степени в зависимости от толщины стенок, которая увеличивается по мере созревания волокна. Волокна скручены вокруг продольной оси. Внутри волокна хлопка проходит канал.

Лубяные волокна. К лубяным волокнам относятся волокна льна, пеньки, джута, кенафа, рами и др. У подавляющего большинства лубяных растений элементарные волокна склеены в пучки и залегают в стеблях или листьях. При выделении пучков, их отделяют друг от друга, получая так

называемые технические волокна.

Элементарное льняное волокно имеет заостренные концы, поперечное сечение в виде правильного пятиугольника с узким каналом. Канал имеет постоянную ширину по всей длине.

Волокна шерсти. При рассмотрении продольного вида шерстяных волокон на их поверхности видны чешуйки, представляющие собой пластиночки, одной стороной прикрепленные к стволику волокна, а другой – накладывающиеся друг на друга. У пуха и переходного волоса они подобны кольцам с неровными краями, вставленными друг в друга. Чешуйки ости и мертвого волоса напоминают черепицу, и по окружности этих волокон расположено несколько чешуек. Длина чешуек в зависимости от вида шерсти колеблется от 4–25 мкм. Длина шерстяных волокон от

20–250 мм и более. Толщина пуха 15–30 мкм, переходного волоса до 52 мкм, остевого волоса до 80 мкм, мертвого волоса более 90 мкм.

Натуральный шелк. Коконовая нить натурального шелка состоит из двух элементарных нитей шелковин, расположенных параллельно друг другу и окруженных снаружи слоем склеивающего их серицина. Длина коконовой нити достигает 1000 м, толщина 20–30 мкм.

Химические нити и волокна. Они получаются путем выдавливания вязких растворов или расплавов ВМС через фильеры. Синтетические штапельные волокна (капрон, лавсан, нитрон) имеют гладкую поверхность. Искусственные волокна (вискозные, ацетатные) имеют

шероховатую поверхность или гладкую (медно-аммиачное, казеиновое). Химические волокна не имеют канала.

Методика работы

Контрольное распознавание волокон. Студенты получают препарат волокон, изучают его на световом микроскопе и описывают характерные особенности внешнего вида, на основании чего делают вывод о принадлежности волокон, используя для распознавания волокон рисунки 2─5.

Рисунок 2. Внешний вид волокна: шерсть, целлюлозная шерсть,вискозное штапельное волокно, хлопок

Рисунок 3. Внешний вид волокна: полиэфирное волокно (гризутен), полиакрилонитрильное волокно (вольпрюла)

Рисунок 4. Внешний вид волокна: лен, шелк, медно-аммиачный шелк

Рисунок 5. Внешний вид волокна: вискоза (матовая), ацетатный шелк,  полиамидное волокно (дедерон)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СТРОЕНИЕ   ВОЛОКОН И  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  НИТЕЙ

Текстильные волокна (элементарные нити) имеют сложное физическое строение и большинство из них — высокую молекулярную массу.

Для текстильных волокон типична фибриллярная структура.

Фибриллы — это объединения микрофибрилл ориентированных надмолекулярных соединений. Микрофибриллы представляют собой молекулярные комплексы, поперечное сечение их меньше 10 нм. Удерживаются они друг около друга межмолекулярными силами, а также вследствие перехода отдельных молекул из комплекса в комплекс. Переход молекул из одной микрофибриллы в другую зависит от их длины. Полагают, что длина микрофибрилл на порядок выше поперечника. Микрофибриллы и фибриллы некоторых волокон показаны на рисунках.

хлопковое  волокно              капроновое волокно                     шерстяное волокно

Микрофибриллы и фибриллы волокон:

Связи между фибриллами осуществляются в основном силами межмолекулярного взаимодействия. Между фибриллами имеется большое число продольных полостей, пор. Фибриллы располагаются в волокнах вдоль оси или под сравнительно небольшим углом. Лишь в некоторых волокнах расположение фибрилл имеет случайный, неправильный характер, однако и в этом случае их общая ориентация в направлении оси сохраняется. Фибриллы и микрофибриллы видны под микроскопом при увеличении 1500 раз и более.

Хлопковые волокна. Хлопковое волокно полое, имеет канал в месте отрыва от семени. Другой, заостренный, конец канала не имеет.

Волокно скручено вокруг своей продольной оси. Наибольшая избитость у зрелых волокон; у незрелых и перезрелых волокон она небольшая, малозаметная. Это связано с формой и взаимным расположением элементов надмолекулярной структуры волокна. Стенка волокна имеет слоистое строение. Наружный слой толщиной менее 1 мкм называется первичной стенкой. Она состоит из сетки, образуемой редко расположенными и перекрещивающимися под большим углом целлюлозными фибриллами, пространство между которыми заполнено спутниками целлюлозы. Содержание целлюлозы в первичной стенке составляет, по имеющимся данным, несколько больше половины ее массы.

Наружная поверхность первичной стенки состоит из восково-пектинового слоя.

В первичной стенке волокон различают два слоя, в которых фибриллы располагаются под разными углами. Вторичная основная стенка волокна достигает по толщине у зрелого волокна 6 - 8 мкм. Она состоит из пучков фибрилл, расположенных по винтовым линиям, поднимающимся под углом 20—45° к оси волокна.

Лубяные волокна . Получаемые с лубяных растений технические волокна представляют собой комплексы склеенных пектиновыми веществами элементарных волокон. Отдельные элементарные волокна — растительные клетки трубчатого

строения. Однако в отличие от хлопкового волокна у лубяного оба конца закрыты. Лубяные волокна имеют первичные, вторичные и третичные стенки.

Поперечное сечение льняного волокна — неправильный многоугольник с узким каналом. Канал грубых волокон близок к овальной форме, он шире и слегка сплюснут.

Лубяные волокна.

а—льняное;   6 —пенька;   в—джут;

г—кенаф;   д —рами;   е — абака;

ж — сизаль;

з — формиум (новозеландский лен)

Канал имеет постоянную ширину. Первичная стенка льняных волокон состоит из фибрилл, расположенных по винтовой линии направления S с наклоном 8—12° к продольной оси. Фибриллы во вторичной стенке расположены по винтовой линии направления Z.

Пектиновые вещества между фибриллами располагаются неравномерно, их содержание увеличивается в направлении к каналу.

Элементарное волокно пеньки, получаемой из конопли, имеет тупые или раздвоенные концы, канал волокон сплюснут и значительно шире, чем у льна. Пучки фибрилл в первичной и вторичной стенках располагаются по винтовой линии направления Z. Наибольшее количество пектиновых веществ содержится в первичной стенке и наружных слоях вторичной.

Элементарные волокна джута, кенафа имеют закругленный конец, толстые стенки, неправильную форму поперечного сечения: с отдельными гранями и каналом, который то сужается, то резко расширяется. Технические волокна джута, кенафа — это жестко склеенные комплексы волокон с высоким содержанием лигнина.

Лигнин (от лат. lignum — дерево, древесина), сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений.

Волокна рами в стеблях растений формируются как отдельные элементарные волокна без образования пучков технического волокна. На волокнах рами заметны резкие сдвиги, продольные трещины. Фибриллы целлюлозы в первичной и вторичной стенках волокна рами располагаются по наклонной линии направления S.

Листовые волокна абака, сизаль и формиум — комплексные, в них короткие элементарные волокна жестко склеены в пучки. Строение элементарных волокон подобно грубостебельным лубяным волокнам. Форма сечения овальная, канал

широкий, особенно у абаки.

Химическое строение лубяных волокон разных видов близко к химическому строению хлопкового волокна. Они состоят из целлюлозы, содержание которой колеблется от 80,5 % у льна, до 71,5% у джута, у 70,4% у абаки. В волокнах высокое содержание лигнина (более 5%), имеются также жиры, воски, зольные вещества. Лубяные волокна обладают самой высокой степенью полимеризации целлюлозы (для льна она достигает 30000 и более).

Шерстяные волокна. Шерстяными являются волокна волосяного покрова овец, коз, верблюдов и других животных. Основным волокном является овечья шерсть (ее доля составляет почти 98%). В овечьей шерсти встречаются пух, переходный

волос, ость, грубая ость или мертвый волос.

Волокна овечьей шерсти:

а — пух;

б—переходный волос;

в —ость;

г —мертвый волос

Волокна пуха состоят из наружного слоя — чешуйчатого и внутреннего — коркового.

Сечение пуха круглое. У переходного волоса есть еще третий слой — сердцевинный, прерывающийся по длине волокна. В ости и мертвом волосе этот слой располагается по всей длине волокна.

Между клетками имеются промежутки, заполненные воздухом (вакуоли), жировыми веществами, пигментом. Поперечное сечение ости и мертвого волоса неправильной овальной формы.

Шерстяные волокна имеют волнообразную извитость,

характеризуемую числом извитков на единицу длины (1 см) и формой извитости. Тонкая шерсть имеет 4—12 и более извитков на 1 см длины, грубая шерсть извита мало. По форме или характеру извитости различают шерсть слабой, нормальной извитости и сильно извитую.

Форма извитков шерстяных волокон:

1 — гладкая; 2— растянутая; 3 — плоская;   4 — нормальная;

5 — сжатая;  6 — высокая;  7 — петлистая.

Шелковые волокна. Первичным шелковым волокном является коконная нить, выделяемая гусеницей бабочки шелкопряда при завивке кокона.

Коконная нить — это две шелковины из белка фиброина, склеенные низкомолекулярным белком серицина.

Шелковины неравномерны по поперечному сечению.

Фибриллы фиброина располагаются вдоль оси шелковины, их длина

до 250 нм, ширина до 100 нм. Микрофибриллы состоят из белка фиброина, их поперечное сечение порядка 10 нм.

Конфигурация цепи фиброина шелка — пологая спираль.

Коконная нить

Асбест. Волокна асбеста — кристаллы природных водосодержащих магниевых силикатов (солей кремниевых кислот). Иглоподобные тончайшие

кристаллиты асбеста, объединенные в более крупные

агрегаты силами межмолекулярного взаимодействия,

имеют вытянутую форму и обладают свойствами

волокон. Элементарные волокна асбеста объединены в

комплексы (технические волокна).

Асбест:

а — кусковой;  б — пучки волокон

Химические волокна. Химические волокна весьма разнообразны по своему химическому составу и строению.

Химические волокна:

1— вискозное;

2 — вискозное матированное;

3 — медно-аммиачное;

4 — ацетатное;

5 — капроновое;

6 —анидное;

7 — лавсановое;

8 — хлориновое;

9 — нитроновое.

Из природных полимеров наибольшее распространение получили вискозные, ацетатные, триацетатные волокна и нити.

Вискозные волокна — группа одинаковых по химическому составу волокон и нитей, но существенно отличающихся по строению и свойствам. В обычных вискозных волокнах степень полимеризации целлюлозы (до 200) значительно меньше, чем в хлопковых волокнах. Отличие также состоит в пространственном расположении элементарного звена целлюлозы. В гидратцеллюлозе глюкозные остатки повернуты друг к другу на 90°, а не на 180°, как в целлюлозе хлопка, что оказывает существенное влияние на свойства волокон. Например, гидратцеллюлозные волокна сильнее поглощают разные вещества и глубже окрашиваются.

Структура вискозных волокон аморфно-кристаллическая.

Вискозные высокомодульные (ВВМ) и особенно полинозные волокна отличаются высокой степенью однородности структуры, повышенной степенью кристалличности. Поперечное сечение этих волокон овальное, близкое к кругу.

Медно-аммиачные волокна имеют более однородное строение по сравнению с вискозными волокнами. Поперечное сечение волокон представляет собой овал, приближающийся к кругу.

Ацетатные волокна по химическому составу представляют собой ацетилцеллюлозу.

Они разделяются на ацетатные и триацетатные по числу замещенных гидроксильных групп. Структура волокон аморфно-кристаллическая.

Синтетические волокна получили широкое распространение, и их баланс а общем производстве текстильных волокон все более увеличивается.

Из синтетических волокон большую группу представляют полиамидные волокна (капрон, перлон, дедерон, нейлон и др.).

Структура волокон -  аморфно-кристаллическая. Кристаллиты включают несколько звеньев, ориентированных вдоль волокон.

Форма сечений волокон может быть разной, обычно сечение круглое, но может быть и другой формы.

Полиэфирные волокна (лавсан, терилен идр.) имеют аморфно-кристаллическую структуру. Конфигурация цепи близка к прямой.

Полиакрилонитрильные волокна – нитрон, поперечное сечение имеет овальную форму.  Структура - аморфно-кристаллическая. Конфигурация макромолекул волокон вытянутая.

Полипропиленовые и полиэтиленовые волокна относятся к полиолефиновым волокнам. Форма поперечного сечения волокон овальная, фибриллы ориентированы вдоль оси. Структура макромолекул стереорегулярная. Структура надмолекулярных образований - аморфно-кристаллическая.

Полиуретановые волокна.  Строение волокон аморфное.

Структура - аморфно-кристаллическая.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение структурного анализа волокон и нитей (2 часа)

Задание к работе:

1. Ознакомиться с устройством микроскопа и изучить правила работы на нем.

2. Распознать предложенные волокна.

3. Определить с помощью микроскопа структурный анализ волокон и нитей.

Материалы и оборудование: образцы различных видов волокон, микроскоп, пинцет, предметные и покровные стекла.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛОКОН И НИТЕЙ

Сведения о структуре волокон, об особенностях ее изменений в результате воздействий технологических процессов, условий эксплуатации становятся все более необходимыми при  повышении качества текстильных материалов, совершенствовании технологических процессов, определении условий рационального использования волокон.

Бурное развитие и совершенствование методов экспериментальной физики создали фундаментальную базу для изучения структуры текстильных материалов.

СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ВОЛОКОН И НИТЕЙ

Световая микроскопия — один из самых распространенных  методов изучения структуры текстильных волокон, нитей и  изделий.

Разрешающая способность оптического микроскопа, в  котором используется свет видимой области спектра, может  достигать 1 – 0,2 мкм.

Стереомикроскопы обеспечивают объемное восприятие  микрообъекта, а микроскопы сравнения позволяют сравнивать  одновременно два объекта.

Все большее распространение получают методы  поляризационной, интерференционной микроскопии.

При  поляризационной микроскопии микроскоп дополняют специальным  поляризационным приспособлением, включающим два поляроида: нижний неподвижный и верхний — анализатор, свободно  вращающийся в оправе. Поляризация света позволяет изучить такие свойства анизотропных структур волокон, как силу  двойного лучепреломления, дихроизм и др.

Свет от осветителя  проходит через поляроид и поляризуется в одной плоскости.

Однако при прохождении через препарат (волокна) поляризация изменяется и возникшие изменения изучаются с помощью  анализатора и различных компенсаторов оптических систем.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫИ АНАЛИЗ ВОЛОКОН И НИТЕЙ

Рентгеноструктурный анализ основан на использовании  явления дифракции рентгеновских лучей в веществе.

Рентгеновское излучение — электромагнитное ионизирующее излучение.

Для изучения строения текстильных материалов широко  используется метод

Дебая — Шерера, метод исследования структуры мелкокристаллических материалов с помощью дифракции рентгеновских лучей (метод поликристалла).

Назван по имени П. Дебая и немецкого физика П. Шеррера, предложивших этот метод в 1916.

Узкий параллельный пучок монохроматических рентгеновских лучей, падая  на поликристаллический образец и отражаясь от кристалликов, из которых он состоит, даёт ряд коаксиальных, т. е. имеющих одну общую ось, дифракционных конусов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование физико-механических свойств пряжи (2 часа)

Цели:

1. Обобщение знаний и умений  обучающихся по теме: «Виды текстильных нитей. Основные процессы прядения» и закрепить знания путем выполнения практической работы.

2. Развивать знания, умения и навыки,  зрительную память, внимание,  наблюдательность.

3. Воспитывать     познавательный     интерес, уверенность в своих силах, умения работать в коллективе.

КМО оборудование, наглядные пособия.

- классификация нитей по структуре;

- основные виды  крученых нитей;

- натуральные образцы волокон, пряжи, тканей;

- иглы, пинцеты, микроскоп, лупы.

Обучающиеся должны уметь:

  - различать виды текстильных нитей по волокнистому составу;

  - определять систему прядения льна;

  - различать нити по направлению крутки;

  - определять однокруточную,  двукруточную, многокруточную нить, нить фасонной крутки, армированную, текстурированную;

  - различать дефекты пряжи;

  - различать текстильные нити по виду химической обработки;

  - применять полученные знания в практической работе.

Содержание работы:

1.   Рассмотреть при помощи лупы или микроскопа образцы различных видов текстильных нитей.

2.   Ознакомиться со строением нитей в зависимости от вида их крутки и химической обработки.

3.  Различить нити по волокнистому составу.

4. Определить способы получения текстильных нитей.

5. Исследовать органолептическим методом виды отделки текстильных нитей.

6. Оформить работу,  занеся данные исследования в таблицу.

| № образца | Волокнистый состав | Толщина | Прочность | Мягкость | Система прядения | Направление крутки | Вид крутки | Дефекты пряжи (если имеются) | Вид химической обработки | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Основные свойства пряжи

1.Линейная плотность – масса пряжи, приходящаяся на единицу ее длины

Т = M / L, где

Т – линейная плотность пряжи в тексах

M - масса пряжи в граммах

L – длина пряжи в километрах

Линейная плотность показывает, сколько граммов весит продукт длиной в 1 километр.

Чем больше текс, тем толще пряжа.

2. Разрывная нагрузка – наибольшее усилие, выдерживаемое пряжей при ее растяжении до момента разрыва. Выражается в ньютонах.

Разрывную нагрузку еще называют прочностью.

3. Удлинение – способность пряжи увеличивать длину под действием растягивающих нагрузок (%)

4. Крутка – число кручений, приходящихся на единицу длины пряжи, обычно на 1 метр.

5. Неравнота – отклонения от средних показателей. Пряжа неравномерна по линейной плотности, по прочности, по крутке.

6. Влажность – количество влаги, содержащейся в пряже в процентном отношении к массе абсолютно сухой пряжи.

7. Выносливость – способность пряжи выдерживать, не разрушаясь, многократные нагрузки.

8. Гибкость – способность пряжи изменять свою форму под действием изгибающих сил.

9. Тонина – обратная величина линейной плотности. Тонина – определяется размерами поперечного сечения пряжи или это номер (№) пряжи.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3

Определение  химического состава и отделки ткани (2 часа)

Цели:

1. Повторение знаний  по теме: «Отделка тканей. Технологические операции отделки хлопчатобумажной, льняной шерстяной, шелковой ткани. Отделка ткани из химических волокон».  Закрепить знания путем выполнения практической работы.

2. Развивать знания, умения и навыки,  зрительную память, внимание,  наблюдательность.

3. Воспитывать  чувство ответственности за результаты своей  работы, самостоятельность при выполнении порученной работы, прививать любовь к профессии.

КМО оборудование, наглядные пособия.

  - натуральные образцы тканей;

  - лупы.

Обучающиеся должны уметь:

  - различать текстильные нити по виду химической обработки;

  - отличать суровую ткань, выработанную на ткацком станке, от готовой ткани, прошедшей отделку;

  - применять полученные знания в практической работе.

Содержание работы:

1. У предложенных образцов тканей определить операции отделки.

2. Дать характеристику каждой операции.

3. Оформить работу,  занеся данные исследования в таблицу.

| № образца | Расшлихтовка. | Отваривание | Беление | Мерсеризация | Ворсование | Крашение | Печатание | Аппретирование | Ширение | Глажение (каландрование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Основы крашения, печатания и заключительной отделки

Под отделкой тканей понимают комплекс химических и физико-химических воздействий на ткань для улучшения ее потребительских свойств.

Отделка тканей состоит из следующих этапов: предварительная отделка, колористическая (крашение печатание), заключительная, специальная.

Разные ткани по сырьевому составу имеют свои особенности в отделке.

Основными процессами предварительной отделки хлопковых тканей являются:

- опаливание — удаление с поверхности суровой ткани выступающих кончиков волокон, за исключением тканей с начесом (байка, фланель, бумазея), ворсом и марли;

- расшлихтовка — удаление шлихты, нанесенной на нити основы перед ткачеством для ее упрочнения, а также пектиновых и азотистых веществ;

- отваривание в щелочном растворе с целью удаления примесей, придания мягкости, пластичности и повышения смачиваемости тканей;

- отбеливание производится для разрушения природной окраски волокон двумя способами: химическим с помощью гипохлорида натрия, перекиси водорода и других веществ; оптическим — путем нанесение флуоресцирующего красителя;

- мерсеризация — обработка ткани раствором щелочи при пониженной температуре в натянутом состоянии для придания мягкости, шелковистости, увеличения прочности и гигроскопичности.

- ворсование — образование начесного покрова на поверхности ткани для повышения ее теплозащитности и мягкости.

Местное нанесение раствора щелочи на ткань в ненатянутом состоянии позволяет получать эффект жатости и гофре.

Предварительная отделка льняных тканей включает:

- опаливание;

- расшлихтовку;

- отваривание в растворе щелочи и соды с целью придания тканям мягкости и смачиваемости (темно-серые вареные ткани);

- кисловку слабым раствором серной кислоты для удаления примесей и частичного отбеливания (кислованные ткани светло-серого цвета);

- отбеливание гипохлоридом и перекисью водорода.

Шерстяные ткани подвергают:

- опаливанию (только камвольные ткани для выявления ткацкого рисунка);

- заварке кипящей водой для улучшения механических свойств и придания тканям равномерности;

- промывке моющими веществами для удаления загрязняющих примесей;

- валке с целью образования войлокообразного застила, повышения плотности и теплозащитности суконных тканей;

- карбонизации (чистошерстяные ткани) слабым раствором серной кислоты для очистки от растительных примесей;

- ворсованию, в результате чего на поверхности суконных тканей формируется начесный ворс, а ткани становятся более мягкими, пушистыми и теплозащитными;

- ратинированию, в процессе которого ворс на лицевой поверхности ткани укладывается в виде различных фигур;

- белению химическим и оптическим способами, но очень редко, так как при этом снижается прочность тканей;

- мокрой декатировке горячей водой и паром для выравнивания напряжений и предотвращения образования заломов в гребенных и тонкосуконных тканях.

Шелковые ткани в процессе предварительной отделки:

- опаливают (ткани из пряжи);

- отваривают в мыльном растворе для придания мягкости, эластичности и нежного блеска; оживляют слабыми растворами органических кислот, что придает тканям характерное туше, хруст и скрип;

- отбеливают, но редко; утяжеляют (некоторые ткани) минеральными или органическими соединениями, синтетическими солями, что повышает плотность и улучшает драпируемость, но снижает прочность и увеличивает хрупкость и ломкость тканей.

Ткани из химических нитей подвергают легкой отварке в мыльно-содовом растворе для удаления различных примесей и загрязнений. Для тканей из синтетических волокон проводят термостабилизацию горячим воздухом или паром в расправленном состоянии с целью снятия внутренних напряжений и улучшения ряда свойств.

Крашение тканей. При крашении ткань прокрашивается насквозь и равномерно. Такие ткани называют гладкокрашеными. Гладкокрашеную ткань можно получить при использовании окрашенных в массе волокон или нитей, тогда ткань имеет равномерную окраску не только по поверхности, но и по толщине.

Печатание тканей или узорчатое расцвечивание тканей —это нанесение на ткань красочного одно- или многоцветного рисунка. Различают следующие способы нанесения рисунка: ручной и машинный. Ручная набивка применяется для получения высокохудожественных рисунков только на штучных текстильных изделиях (скатерти, головные платки, шарфы и т. п.).

Заключительная отделка тканей производится для улучшения их внешнего вида, качества и потребительских свойств. Процедура зависит от сырьевого состава и назначения ткани.

Основными этапами заключительной отделки хлопковых тканей являются:

- аппретирование — нанесение на ткань аппретов (химических растворов), придающих тканям жесткость, наполненность, блеск, несминаемость, гладкость, стойкость к загрязнениям, истиранию, свету и воде;

- ширение производят на сушильно-ширильной машине увлажненной ткани для ее выравнивания и получения стандартной ширины;

- каландрирование — пропускание ткани между нагретыми каландрами (валами) для разглаживания, уплотнения и придания внешнего эффекта тиснения, шелковистости, матовости и т. д. Ткани с рельефной, ворсовой и креповой поверхностью каландрированию и аппретированию не подвергаются;

- спиртовка — отбеливание неокрашенных участков ткани;

- подворсовывание — поднятие на ворсовальных машинах ворса, прижатого во время отделочных операций.

Специальные виды отделок производят для снижения или устранения недостатков в тканях, для придания важных для них свойств (водонепроницаемость, малая сминаемость) или для создания каких-либо эффектов, улучшающих эстетические свойства.

Специальные виды отделок: противосминаемая, водоотталкивающая, антистатическая, противомолевая, стойкое тиснение, устойчивый блеск, гофре, металлизация и др.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4

Определение строения и основных свойств ткани по образцам (2 часа)

Задание к работе: Анализ образца ткани осуществляется в следующей последовательности:

- Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.

- Определение направления нитей основы и утка.

- Определение поверхностной плотности образца и изменения массы в процессе отделки.

- Определение линейной плотности нитей основы и утка.

- Определение плотности готовой и суровой ткани по основе и утку.

- Определение уработки нитей основы и утка в ткачестве.

- Определение изменения размеров ткани в процессе отделки.

- Определение вида переплетения ткани.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей, микроскоп, пинцет, лупы.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани

Признаков, определяющих лицевую и изнаночную стороны ткани, очень много, причем по некоторым из них можно определить ткани одних видов, а по другим – ткани других видов.

У многих готовых тканей, прошедших операции отделки, установить лицевую и изнаночную стороны не представляет трудности: обычно на лицевой стороне имеется более четкий печатный рисунок или рисунок переплетения.

Если ткани имеют рисунок переплетения в виде диагоналей, то на лицевой стороне диагонали чаще всего направлены снизу слева вверх направо. В тканях, на одной из сторон которых преобладает настил из уточных нитей (сатин, молескин) или настил из основных нитей (атлас), лицевая сторона имеет гладкую блестящую поверхность, а изнаночная  матовую.

Когда ткани выработаны из нитей или пряжи различных видов, на лицевой стороне преобладают перекрытия нитей из более качественного сырья.

В двулицевых тканях (не имеющих различия между лицевой и изнаночной сторонами) любая из сторон может быть принята за лицевую; правда, у тканей саржевого и диагоналевого переплетений лицевую сторону большей частью определяют по направлению диагоналей.

В суконных тканях лицевую сторону определяют по лучшей отделке. Грубосуконные ткани иногда на лицевой стороне имеют воре.

Для тканей переплетения пике лицевая сторона характеризуется рельефной поверхностью, образованной обычно нитями полотняного переплетения.

В суровых уточно-ворсовых тканях на лицевой стороне преобладают длинные уточные настилы. В готовых уточно-ворсовых тканях на лицевой поверхности имеется ворс из нитей утка.

В суровых и готовых основоворсовых тканях на лицевой стороне имеется ворс из нитей основы.

У петельных (махровых) тканей при двустороннем расположении петель лицевой можете быть любая из сторон. При одностороннем же расположении петель последние располагаются на лицевой стороне.Для лицевой стороны ажурных тканей характерен перевивочный эффект.

Определение направления нитей основы и утка

Нити основы и утка в тканях с кромками установить очень просто: нити основы располагаются параллельно кромкам а нити утка — перпендикулярно к ним. Если, однако, ткань не имеет кромок, то определение направления нитей основы и утка затруднено.

В суровой ткани обычно наблюдаются полосы по направлению основы за счет их проборки в бердо, так называемые рассечки бердом.

Во многих тканях нити основы имеют большие крутку и прочность, их поверхность более гладкая. Нити же утка обычно характеризуются меньшей круткой, они мягче и более пушисты.

У большинства тканей плотность по основе выше, чем по утку (за исключением уточно-ворсовых тканей, сатина, молескина и тканей, выработанных переплетением уточная саржа). В тканях, имеющих в -одном направлении крученые нити, а в другом одиночные, основными являются крученые нити.

Если ткани комбинированные, то нити основы и утка выработаны из различного сырья.

У полушерстяных тканей в основе – хлопчатобумажная пряжа, в утке обычно шерстяная пряжа;

у полушелковых тканей в основе - хлопчатобумажная пряжа, а в утке - вискозные, ацетатные или нити из других химических волокон и т. д.

В тканях с полосами, образованными нитями разного цвета или нитями из различных волокон, эти полосы обычно идут по основе.

Когда в ткани в одном направлении имеются нити или пряжа фасонной крутки, то в этом направлении будет располагаться уток.

Нити основы, вынутые из однослойных тканей, обычно менее извиты, чем нити утка.

Именно благодаря этому ткань в направлении основы меньше растягивается, чем в направлении утка. В многослойных тканях нити основы обеспечивают соединение слоев, в связи с чем имеют большую извитость.

В тканях с перевивочными нитями основными являются указанные нити.

В уточно-ворсовых тканях ворс образуется из уточных нитей, в основоворсовых - из основных.

В тканях переплетением пике имеем две системы основных нитей, одну систему уточных нитей в простом пике и две системы уточных нитей в сложном пике.

## Определение поверхностной плотности образца и изменения массы ткани

Поверхностная плотность образца измеряется в г/м2. Для ее определения взвешивают предварительно подготовленный образец ткани на торсионных весах. Удобно взвешивать образец ткани квадратной формы размером 10х10 см. Перед взвешиванием образец обрезают точно по размеру в направлении основы и утка.

Mм2=g⋅100, г/м2,

где g – масса в граммах образца размером 10х10 см.

Для образца произвольных размеров

Mм2=gs, г/м2,

где g – масса образца произвольных размеров, г;

s – площадь образца, м2.

В процессе отделки происходит не только изменение геометрических размеров ткани, но и изменение массы ткани за счет вымывания волокон, аппрета, наноса красителя. Для определения изменения массы ткани в отделке взвешивают на торсионных весах образцы суровой и готовой ткани одного размера.

γ=gс−gгgc⋅100, %,

где  - изменение массы ткани в отделке, %;

gс, gг – масса образца суровой и готовой ткани, г.

## Определение линейной плотности нитей основы и утка

Для определения линейной плотности нитей основы и утка необходимо извлечь из образца ткани такое их количество, чтобы суммарная длина нитей была не менее 0,5 м. Далее каждую нить распрямляют без растягивания, замеряют ее длину и определяют суммарную длину всех извлеченных нитей. Нити взвешивают на торсионных весах.

Линейная плотность нитей, текс:

T=gℓ, г/км,

где g – масса нитей основы или утка, г;

ℓ - суммарная длина нитей, км.

Полученная линейная плотность нитей называется фактической, в отличие от номинальной, по которой ведется заправочный расчет. Номинальная линейная плотность определяется по ГОСТ на данный вид нитей или пряжи. Для крученой пряжи в расчете используется результирующая линейная плотность, которая также определяется по ГОСТ на крученую пряжу. Например, для хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 15,4х2 результирующая линейная плотность R=31,8 текс, для пряжи 25х2 R=50,8 текс, для пряжи 29х2 R=58,9 текс.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение волокнистого состава ткани (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить волокнистый состав ткани.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей, микроскоп, пинцет, лупы, спиртовка.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ВОЛОКНИСТЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ

Однородными называют ткани, в состав которых входит один вид волокон или нитей (например, ткани, в состав которых входят только волокна льна или только вискозные волокна).

Однородные ткани бывают хлопчатобумажные, чистольняные,  чистошерстяные и т.д.

Смешанными называются ткани, имеющие в составе основы и утка различные волокна, соединенные в процессе прядения.

Например, в составе основы и утка присутствуют волокна шерсти, смешанные с нитроном, или волокна льна с лавсаном.

Неоднородными называют ткани, у которых основа и уток состоят из разных видов волокон.

Например, основа ткани хлопчатобумажная, а уток льняной.

Неоднородные и смешанные ткани принято называть по более ценному волокну, входящему в состав пряжи или нитей: полульняные, полушерстяные и полушелковые.

Методы определения волокнистого состава тканей.

Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав тканей устанавливают, пользуясь органами чувств - зрением, обонянием, осязанием.

- Оценивают внешний вид ткани, её сминаемость, характер обрыва пряжи или нити, характер горения нитей основы и утка, запах при горении нитей основы или утка, остаток после горения нитей.

- Внимательно рассматривают ткань с лицевой и изнаночной сторон, обращая внимание на её цвет, блеск, пушистость, толщину и плотность.

- Проводят ручную пробу на смятие. Ткань сильно сжимают в кулаке. Через 30 секунд отпускают и разглаживают рукой. Анализируют степень смятости.

- Выдёргивают из образца основные и уточные нити. Рассматривают и  сравнивают их внешний вид. И те и другие нити раскручивают, оценивают по длине, толщине, цвету, блеску, извитости.

- Каждую из исследуемых нитей обрывают, рассматривают и оценивают характер обрыва.

- Поджигают нить и наблюдают характер горения. Оценивают цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в пламени и вне пламени, плавление, исследуют остаток после сжигания.

Льняные ткани можно отличить от хлопчатобумажных по цвету, блеску и жёсткости. Суровые льняные ткани имеют сероватый или серовато - жёлтый оттенок, а хлопчатобумажные - слегка кремовый. Льняные ткани более жёсткие, блестящие и прохладные на ощупь. В отличие от хлопчатобумажных они сильнее сминаются. При обрыве льняной пряжи на конце образуется удлинённая кисточка из различных по длине и толщине волокон, на конце хлопчатобумажной пряжи - пушистая кисточка из коротких одинаковых по толщине волокон.

Ткани из натурального шёлка можно отличить от тканей из химических волокон по мягкости, глубокому блеску. Ткани из химических волокон имеют более резкий блеск, чем натуральные, или вообще не блестят. Из всего ассортимента шёлковых тканей только натуральные дают при сжигании нити спёкшийся шарик, который легко растирается пальцами.

Шерстяные ткани определяются на ощупь по их характерной шерстистости. Чтобы отличить волокна шерсти от похожих на них некоторых синтетических волокон (например, нитрона), необходимо сделать пробу на разрыв волокна. Шерсть в отличие от синтетических волокон крайне не прочна на разрыв.

Хлопчатобумажные, льняные, вискозные, медно-аммиачные ткани сгорают очень быстро. Они горят как в пламени, так и вне его. Шерсть, шёлк, ацетат, капрон, лавсан, нитрон горят лишь в пламени, а при выносе из него гореть прекращают.

Лабораторными называются такие способы определения волокнистого состава тканей, при которых распознавание проводят с помощью приборов и химических реактивов. Это микроскопический метод и различные экспресс-методы.

Микроскопический метод заключается в том, что волокнистый состав ткани определяют при рассматривании под микроскопом продольных видов и поперечных срезов волокон.

Экспресс-методы основаны на расплавлении материалов и проведении химических реакций.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение механических свойств текстильных изделий (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить механические свойства текстильных изделий.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей, микроскоп, пинцет, лупы, спиртовка.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

В процессе эксплуатации одежды, а также при переработке ткани подвергаются разнообразным механическим воздействиям. Под этими воздействиями ткани растягиваются, изгибаются, испытывают трение.

Способности  растягиваться, изгибаться, изменяться под действием трения являются основными механическими свойствами тканей.

Каждое из этих свойств описывается рядом характеристик:

- растяжение - прочностью на разрыв, разрывным удлинением, выносливостью и др.;

- изгиб - жесткостью, драпируемостью, сминаемостью и др.;

- изменение под действием трения - раздвижкой нитей, осыпаемостью и др.

Прочность на  разрыв при растяжении ткани определяют по нагрузке, при которой образец ткани разрывается.

Эта нагрузка называется разрывной нагрузкой, она является стандартным показателем качества ткани.

Различают разрывную нагрузку по основе и разрывную нагрузку по утку. Разрывную нагрузку ткани определяют на разрывной машине.  Выражается разрывная нагрузка в ньютонах (Н) или деканьютонах  (даН):  10Н=1даН.

При оценке качества ткани в лабораториях определяют разрывную нагрузку и сравнивают ее величину с нормативами стандарта.

Прочность тканей зависит от волокнистого состава, структуры и линейной плотности образующих ее нитей (пряжи), строения и отделки. При прочих равных условиях наибольшую прочность имеют ткани из синтетических нитей.

Одновременно с прочностью на разрывной машине определяют удлинение ткани, которое называют удлинением при разрыве, или абсолютным разрывным удлинением. Оно показывает приращение длины испытуемого образца ткани в момент разрыва, т. е.

lp=Lк-Lo,

где lр - абсолютное разрывное удлинение, мм;  Lк - длина образца к моменту ; разрыва, мм;  Lo - начальная (зажимная) длина образца, мм.

Разрывное удлинение или растяжимость- способность ткани удлиняться под действием растягивающих нагрузок.

Относительное разрывное удлинение  - это отношение абсолютного разрывного удлинения образца к его начальной зажимной длине, выраженное в %.

Разрывное удлинение (абсолютное и относительное), так же как и разрывная нагрузка, является стандартным показателем качества.

Полным удлинением принято считать удлинение, возникающее под действием нагрузки, близкой к разрывной.

В составе полного удлинения различают доли упругого, эластического и пластического удлинения.

Полное удлинение и соотношение долей упругого, эластического и пластического удлинения зависят от волокнистого состава и структуры нитей (пряжи), ткацкого переплетения, фаз строения ткани и отделки ткани.

В тканях из смеси волокон соотношение упругого, эластического и пластического удлинений зависит от соотношения в смеси волокон различного происхождения.

Добавка к шерсти штапельных вискозных волокон снижает упругость ткани, добавка штапельного лавсана увеличивает ее. С целью увеличения упругости в состав льняных тканей вводят до 67% лавсана в виде нитей или штапельных волокон. Введение в структуру ткани эластика или нитей спандекс обеспечивает ее высокую упругость и эластичность, что позволяет использовать такую ткань для спортивных и корсетных изделий.

Выносливость — способность ткани выдерживать, не разрушаясь, действие многократных деформаций растяжения или число циклов многократных деформаций, которое выдерживает образец ткани до разрушения.

По выносливости можно судить о том, как поведет себя ткань в процессе производства и во время эксплуатации одежды.  Выносливость, или долговечность, ткани обусловлена связью между элементами структуры ткани, а также ее волокнистым составом.

Характерной особенностью тканей является их легкая изгибаемость. Ткани изгибаются, образуя морщины и складки, под действием небольшой нагрузки или даже собственного веса.

Основными характеристиками изгиба являются жесткость, драпируемость и сминаемость.

Жёсткость — способность ткани сопротивляться изменению формы. Ткани, легко меняющие форму, считаются гибкими. Гибкость - противоположная характеристика жёсткости.

Жесткость и гибкость ткани зависят от волокнистого состава, структуры волокон, структуры и степени крутки пряжи (нитей), вида переплетения, плотности и отделки ткани. Жесткость ткани возрастает с увеличением крутки нитей, ее толщины и плотности. Увеличение плотности ткани приводит к увеличению ее жесткости. Аппретирование и каландрирование тоже увеличивают жесткость.

Драпируемость — способность ткани образовывать мягкие округлые складки. Зависит во многом от гибкости ткани.

Драпируемость связана с массой и жесткостью ткани. Применение мононитей, металлических нитей, сильно крученых пряжи и нитей, увеличение плотности ткани, аппретирование, отделка лаке, нанесение пленочных покрытий увеличивают жесткость ткани и, следовательно, снижают ее драпируемость.

Плохо драпируются парча, тафта, плотные ткани из крученой пряжи, жесткие ткани из шерсти с лавсаном, плащевые и курточные ткани с водоотталкивающими пропитками, ткани из комплексных капроновых нитей, искусственная кожа и замша.

Хорошо драпируются массивные ткани ворсовых переплетений, мягкие гибкие массивные портьерные ткани, малоплотные ткани из гибких тонких нитей и слабо крученой пряжи, гибкие ткани с начесом, шерстяные ткани креповых переплетений и мягкие пальтовые шерстяные ткани.

Форма изделия зависит не только от его конструкции, но и от драпируемости, жесткости, гибкости материалов, использованных для верха и прокладки.

Сминаемость — способность ткани сохранять складки в местах изгиба. Образующиеся на ткани при смятии складки и морщины не только портят внешний вид ткани, но и ускоряют её износ.

Причиной сминаемости является возникновение пластических деформаций волокон под действием изгиба и сжатия. Сминаемость портит внешний вид изделий и уменьшает их прочность из-за частых влажно-тепловых обработок. Наибольшей сминаемостью обладают ткани из растительных волокон с большой долей пластической деформации: хлопчатобумажные, вискозные, полинозные и особенно чистольняные.

Ткани из волокон животного происхождения и некоторых синтетических волокон (полиамидные, полиэфирные, полиуретановые)  сминаются слабо и восстанавливают первоначальную форму без влажно-тепловой обработки. Сминаемость определяют ручной пробой на смятие или с помощью специальных приборов. Существуют приборы для определения ориентированного и неориентированного смятия.

Замины, образующиеся при смятии, следует отличать от заломов, т. е. неустранимых складок, возникающих как порок в процессе валки суконных тканей или при крашении и влажно-тепловой обработке тканей, содержащих термопластичные волокна.

Осыпаемость - явление смещения и выпадения нитей из открытых срезов ткани. Осыпаемость выше в тканях с длинными перекрытиями в переплетении. Крутка нитей оказывает влияние на осыпаемость, хотя не влияет на раздвижку. Нити с большей круткой осыпаются легче.

Большие раздвижка и осыпаемость тканей ухудшает процессы швейного производства, затрудняют переработку материала, увеличивают расход ткани на изделие.

Носкость— т.е. стойкость ткани к разрушающим воздействиям, возникающим при использовании одежды. Для оценки носкости учитывают влияние, светопогоды, чистки, стирки, глажения и других факторов.

Сопротивление   истиранию   или   выносливость   к   истиранию  - способность ткани противостоять истирающим воздействиям (образование дыр). Образец ткани подвергают трению о шероховатую поверхность.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение физико-химических свойств текстильных изделий (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить физико-химические свойства текстильных изделий.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей, микроскоп, пинцет, лупы, спиртовка.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

Физические свойства тканей делятся на гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические.

Гигиеническими принято считать свойства тканей, существенно влияющие на комфортность изготовленной из них одежды и ее теплозащитные свойства.

Гигиенические свойства должны учитываться при изготовлении одежды определенного назначения.

К этим свойствам относятся  гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, водоупорность, пылеемкость, электризуемость.

Они зависят от волокнистого состава, параметров строения и характера отделки тканей.

Гигроскопичность характеризует способность ткани впитывать влагу из окружающей среды (воздуха).

Гигроскопичность тканей зависит от способности составляющих их волокон и нитей смачиваться водой, от строения тканей и от их отделки.

Воздухопроницаемость — способность ткани пропускать через себя воздух.

Она зависит от волокнистого состава, плотности и вида отделки ткани и характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости Вр, который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны ткани.

Воздухопроницаемость зависит от строения ткани, ее пористости, от вида отделки. При всех равных условиях наименьшую воздухопроницаемость имеют ткани полотняного переплетения. Несминаемая отделка уменьшает воздухопроницаемость ткани на 20-25%, а каландрирование - на 20-40%.

Паропроницаемость - способность ткани пропускать водяные пары.

Паропроницаемость является важнейшим гигиеническим свойством материала, так как она обеспечивает выход излишней парообразной и капельножидкой влаги (пота) из пододежного слоя.

Паропроницаемость особенно важна для тканей с низкой воздухопроницаемостью. Паропроницаемость зависит от гигроскопических свойств волокон и нитей, составляющих ткань, и от пористости ткани, т.е. от ее плотности, вида переплетения и характера отделки. В тканях с неплотной структурой пары влаги проходят через поры, в более плотных материалах Паропроницаемость должна обеспечиваться высокой гигроскопичностью волокон.

Водоупорность - способность ткани сопротивляться прониканию воды. Водоупорность особенно важна для тканей специального назначения (брезентов, палаточных, парусины), а также для шинельных, шерстяных пальтовых, плащевых и курточных тканей. Водоупорность тканей определяется их волокнистым составом, строением и характером отделки. Для увеличения водоупорности и придания водонепроницаемости ткани обрабатывают различными пропитками, на их поверхность наносят разнообразные пленочные покрытия.

Пылеемкость - способность материалов удерживать пыль.

Пылеемкость портит внешний вид ткани и загрязняет одежду. Наибольшей пылеемкостью обладают ткани из рыхлых пушистых текстурированных нитей, рыхлые шерстяные ткани с начесом, материалы с вертикально стоящим ворсом - бархат, велюр, плюш, искусственная замша, вельветоподобные трикотажные полотна и др.

Теплозащитные свойства являются важнейшими гигиеническими свойствами изделий зимнего ассортимента.

Эти свойства зависят от теплопроводности образующих ткань волокон, от плотности, толщины и вида отделки ткани. Самым «холодным» волокном считается лен, так как он имеет высокие показатели теплопроводности, самым «теплым» - шерсть. Использование толстой пряжи, увеличение линейного заполнения ткани, применение многослойных переплетений, валка, ворсование увеличивают теплозащитные свойства ткани. Наиболее высокие показатели теплозащитных свойств имеют толстые плотные шерстяные ткани с начесом.

Чаще всего для характеристики теплозащитных свойств одежных тканей используют суммарное тепловое сопротивление. На теплозащитные свойства одежды существенное влияние оказывает число слоев материала в пакете одежды. С увеличением числа слоев материала суммарное тепловое сопротивление пакета возрастает.

В теплозащитной одежде высокое тепловое сопротивление должно сочетаться с достаточной паропроницаемостью, чтобы защитить человека от внешнего холода и не препятствовать удалению влаги с поверхности тела. Такое сочетание достигается при оптимальном подборе волокнистого состава, структуры полотна и видов отделки.

Оптическими свойствами тканей называется их способность вызывать у человека зрительные ощущения цвета, блеска, белизны и прозрачности. Цвет (колорит, окраска) ткани зависит от того, какую часть спектра отражает поверхность ткани.

Цветовой тон - основная качественная характеристика ощущения цвета, которая дает возможность сопоставлять цветовые ощущения образца материала с цветами солнечного спектра.

Насыщенность - качественная характеристика ощущения цвета, позволяющая в пределах одного цветового тона различать разную степень хроматичности. Наибольшую насыщенность имеют спектральные цвета.

К малонасыщенным цветам относятся розовый, салатовый, г олубой и др.

Светлота - количественная характеристика ощущения цвета при его сравнении с белым. Оранжевый цвет светлее красного, желтый светлее синего. Светлота прямо пропорциональна насыщенности. Например, сиреневый цвет светлее фиолетового.

Блеск ткани зависит от степени зеркального отражения ею светового потока. Блеск непосредственно связан с характером поверхности ткани, которая определяется строением нитей, их круткой, видом переплетения, характером отделки лицевой стороны.

Для измерения интенсивности зеркального блеска текстильных материалов служит специальный прибор глянцеметр.

Прозрачность характеризует способность ткани пропускать лучи света, вызывая ощущение прохождения через ткань светового потока, и дает представление о толщине материала. Прозрачность ткани зависит от прозрачности волокон и нитей, плотности ткани, наличия в ней сквозных пор, через которые проходит световой поток, не меняя своего направления. Наибольшей прозрачностью обладают малоплотные и ажурные ткани из прозрачных полиамидных мононитей, малоплотные ткани из натурального шелка (шифон, креп-жоржет), малоплотные ткани из тонкой крученой хлопчатобумажной пряжи (маркизет, вуаль), синтетические креповые ткани с низким линейным заполнением. Светлые ткани кажутся более прозрачными по сравнению с аналогичными тканями, окрашенными в темные цвета.

Белизна определяется при сравнении рассматриваемой ткани с абсолютно белой поверхностью. Она связана со способностью ткани отражать световой поток. Для повышения белизны тканей проводится отваривание и беление с использованием различных отбеливающих веществ: восстановительных, окислительных или содержащих активный хлор.

Колорит - соотношение всех цветов, участвующих в расцветке ткани. Колорит тканей может быть солнечным, жизнерадостным, весенним, теплым, холодным, мрачным и т. д. Колорит ткани зависит от тональности, насыщенности, светлоты рисунка и вызывает разнообразные ассоциации. Одни и те же рисунки ткани могут иметь различное колористическое решение. Рисунки на тканях разделяют по их содержанию, размерам, форме.

По содержанию рисунки на тканях делятся на сюжетные, о которых можно рассказать; тематические, которые можно охарактеризовать простейшим понятием (горох, цветы, полоска, клетка, бусы и пр.), и беспредметные, т.е. абстрактные (пятна, неопределенные контуры и др.).

Электрические свойства.  Электризуемость - способность тканей накапливать на своей поверхности статическое электричество. При соприкосновении и особенно при трении материалов, неизбежно происходящих при использовании текстильных изделий и их химчистке, на их поверхности постоянно идет процесс возникновения и рассеивания электрических зарядов.

Электризуемость непосредственно связана с природой образующих материал волокон, их строением, влажностью.

С повышением влажности электризуемость снижается, так как повышается электропроводность.

Синтетические волокна, имеющие низкую гигроскопичность, обладают способностью сильно электризоваться. Одежда из синтетических волокон может нарушать обмен веществ у человека, изменять его артериальное давление, способствовать ощущению дискомфорта, повышать утомляемость, раздражительность, т.е. оказывает отрицательное воздействие на здоровье.

Для снижения электризуемости рекомендуется обработка изделий из ацетатных, триацетатных и синтетических волокон поверхностно-активными антистатическими веществами (антистатиками), которые увеличивают электропроводность текстильных материалов, снижают пылеемкость и загрязияемость.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение сортности ткани по порокам внешнего вида (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить сортность ткани по порокам внешнего вида.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей. ГОСТ 357 – 75.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение сортности ткани по физико-механическим показателям  и заправочным данным (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить сортность ткани по физико-механическим показателям  и заправочным данным.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей. ГОСТ 357 – 75.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СОРТНОСТЬ ТКАНЕЙ

Сорт ткани определяют комплексным методом оценки уровня качества. При этом отклонения показателей физико-механических свойств от норм, указанных в стандартах на ткани, оценивают в баллах. Дефекты внешнего вида, выявленные при просмотре ткани, также оценивают в баллах. Чем значительнее дефект внешнего вида или отклонение от нормы показателей физико-механических свойств, тем выше балл. По суммарному числу баллов устанавливают сорт куска ткани. Сортность куска подтверждается после проверки прочности окраски ткани.

Хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани бывают I и II сорта; шелковые ткани – I, II и III сорта.

При оценке качества тканей по физико-механическим свойствам проверке подвергаются следующие показатели: ширина, плотность по основе и по утку, поверхностная плотность, разрывная нагрузка по основе и по утку, изменения линейных размеров ткани после стирки (усадка).

Проверку проводят в лаборатории на соответствующих приборах и оборудовании. Результаты лабораторных испытаний ткани сравнивают с нормативами, указанными в стандартах на эту ткань. Выявленные отклонения от норм оценивают баллами. Чем больше отклонение, тем выше балл.

Для ткани I сорта физико-механические показатели должны соответствовать нормам, указанным в стандартах на ткань. Если физико-механические свойства ткани имеют хотя бы одно отклонение от норм, то ткань не может быть оценена I сортом и переводится во II или III сорт. Если отклонение слишком велико и превышает величину, допустимую стандартом, то ткань бракуется. Тканям разного волокнистого состава за одно и то же отклонение присваивают разное число баллов. Так, отклонения от норм хлопчатобумажных и льняных тканей оценивают 11 баллами. В шерстяных тканях минимально возможные отклонения оценивают 16 баллами. В шелковых тканях минимальные отклонения от норм оценивают 8-31 баллом в зависимости от группы ткани.

При отклонениях по нескольким показателям физико-механических свойств для шелковых тканей учитывают только то отклонение, которое оценено максимальным баллом, для остальных тканей подсчитывают сумму баллов по всем отклонениям показателей от норм.

Поверхность ткани часто имеет дефекты. Они хорошо заметны и портят ее внешний вид. Дефекты появляются из-за низкого качества исходного сырья и из-за технологических ошибок в процессах прядения, ткачества и отделки и называются дефектами или пороками внешнего вида тканей.

Пороки внешнего вида фиксируются при просмотре лицевой стороны ткани на столе или на специальном станке. Выделенные дефекты внешнего вида оценивают баллами в зависимости от вида, местоположения и распространенности по всей длине куска материала. Чем больше баллов, тем ниже качество ткани.

Различают пороки местные, которые имеют небольшие размеры и расположены на ограниченных участках ткани, и распространенные по всему куску или по его значительной части.

Определение сорта ткани. ГОСТ-357-75

Оценка ткани по физико-механическим показателям.

- Ткани первого сорта по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической ] документации на конкретный вид ткани.

- Для тканей второго сорта допускаются отклонения от минимальных норм первого сорта в процентах, не более

  - 1,5%  по ширине;

  - 5,0 % по массе   1м2

  - 2,0 % по числу нитей на 10 см. (Ро и Ру) ;

  - 5,0 % по разрывной нагрузке.

Оценка ткани по наличию пороков внешнего вида.

    - Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространённые.

    - Количество местных пороков внешнего вида на условную площадь 30 м2   должно быть более: 8 - для I сорта 22 - для II сорта.

В тканях не допускаются следующие пороки местного вида:

      - утолщения  нити основы или утка более пятикратной толщины;

      - слёты  более 5 нитей;

      - близны  в 3 нити и более;

      - пролёты - от половины ширины ткани и до полной ширины;

      - недосеки - с разряжением плотности ткани более 20% на 1 см;

      - парочки;

      - рассечка нитей основы;

      - дыры, проколы;

      - протиры;

      - пробоины;

      - узлы и засечки нарушающие целостность ткани;

      - подплетины и отрыв основы - каждый порок размером более 1 см;

      - масляные пятна размером более 2 см;

      - оторванные кромки.

Местные пороки, перечисленные выше, подлежат вырезу на текстильном предприятии. Вырез порока должен производиться во всю ширину ткани по линии границ расположения порока. Допускается по согласованию с потребителем пороки не вырезать, а отмечать в начале и конце порока цветными нитями, и клеймом «В».

В тканях первого сорта не допускаются следующие распространенные по всему куску пороки внешнего вида:

- шишковатость (кроме паковочных тканей) ;

- мушковатость;

- сбой рисунка;

- разрыв утка;

- гофристость;

- зебристость;

- полосатость;

- закостренность;

- разнооттеночность.

В тканях второго сорта не допускается более 1 распространённого порока.

При наличии в тканях второго сорта распространённого порока, количество местных пороков на условную площадь 30 м2 должно быть не более 17 .

Пороки, расположенные на кромках учитывают только для столовых, бельевых, полотенечных, портьерных тканей и тканей для покрывал.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение основных свойств трикотажных полотен (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить физико-химические свойства текстильных изделий.

Материалы и оборудование: образцы различных видов тканей, микроскоп, пинцет, лупы, спиртовка.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТРИКОТАЖА

Прочность на разрыв - это способность трикотажа сопротивляться разрыву. Она зависит, прежде всего, от прочности пряжи, характера переплетения, плотности, отделки трикотажа. Прочность трикотажа на разрыв составляет обычно 50-70% от суммарной прочности нитей, входящих в поперечное сечение полотна. Устойчивость трикотажа к истиранию зависит от поверхности волокна, крутки нитей, вида переплетения, отделки. Наибольшей устойчивостью к истиранию обладает трикотаж из синтетических нитей, наименьшей - шерстяной трикотаж и трикотаж с ворсовой поверхностью. Разрушение нити в петлях в результате истирания или повреждения вызывает распускание петли. Определяют прочность двумя методами: разрывом полосок по вертикали и горизонтали и методом продавливания полотна шариком (для чулочно-носочных изделий). Показателем прочности является сопротивление образца разрыву.

Растяжимость существенно влияет на качество изделий. Она может быть как положительным свойством (для чулок, носков и др.), так и отрицательным (для костюмов, платьев и других верхних изделий). Удлинение, которым характеризуется растяжимость трикотажа, зависит от вида переплетения и свойств пряжи (нитей).

Измеряется удлинение в миллиметрах или в процентах. Оно может быть упругим и пластичным. Чем больше величина упругого удлинения, тем меньше изделие сминается, имеет красивый внешний вид и более высокую износоустойчивость.

Распускаемость трикотажа. Это способность петель трикотажа при обрыве нити перемещаться и выскальзывать из других петель. Основная причина распускаемости трикотажного полотна при обрыве нити – нарушение его равновесного состояния (рис. 17). Под равновесным понимают такое состояние трикотажа, при котором он не проявляет стремления к дальнейшему изменению размеров и имеет наиболее высокую их устойчивость. Обрыв нити в петле сопровождается нарушением установившегося в трикотажном полотне равновесного состояния. Под действием упругих сил оборвавшиеся концы нити стремятся занять новое положение, при этом они перемещаются по нитям соседних петель и выскальзывают из них. Основной силой, препятствующей выскальзыванию нитей, является сила тангенциального сопротивления, развивающаяся на участках соприкосновения оборвавшейся нити с нитью соседних петель. Если эта сила по своей величине может противостоять упругим  силам оборвавшейся нити, которые стремятся переместить ее, нарушение в переплетении ограничивается одной петлей. Если же сила тангенциального сопротивления не может препятствовать  упругим силам нити, нить выскальзывает из соседних петель, переплетение нарушается на этом участке и трикотаж распускается. Под действием внешних сил процесс распускания трикотажа значительно ускоряется и сопровождается нарушением переплетения на значительной площади с образованием дыр.

Распускаемость  отрицательное свойство, зависит оно от вида сырья, переплетения, плотности. Распускаемость различных трикотажных полотен не одинакова: она зависит  от волокнистого состава и толщины нитей, длины нити в петле, вида переплетения, плотности и других факторов. Легче других распускается трикотаж из искусственных и синтетических нитей слабой крутки, выработанных переплетением гладь небольшой плотности. Гладь может распускаться и в направлении вязания, и в направлении, обратном вязанию. Полотно переплетения гладь с заработанными краями можно распустить только в направлении, обратном вязанию. Переплетения трикотажа ластик характеризуется меньшей распускаемостью, чем гладь. Основовязаные полотна распускаются в направлении, обратном вязанию. Трикотаж из пряжи и нитей повышенной крутки, производных и рисунчатых переплетений обладает меньшей распускаемостью.

Упругость оказывает большое влияние на износоустойчивость полотна. По сравнению с тканями трикотаж обладает большей упругостью, что обусловлено его петельной структурой. Поэтому изделия из трикотажа меньше мнутся и дольше сохраняют внешний вид при носке. Вследствие высокой упругости трикотажные полотна не сминаются.

Закручиваемость краев трикотажных полотен характерна для всех переплетений, выработанных на машинах с одной игольницей (однофонтурных). Вызывается стремлением нити, изогнутой в петлю, распрямиться. Величина закручивания зависит от упругости и линейной плотности нити, внешних условий, вида отделки. Это свойство трикотажа затрудняет швейную обработку изделий: временно может быть устранено влажно-тепловым воздействием на каландрах или прессах. Преждевременный износ трикотажных изделий иногда возникает в результате недостаточной стабильности размеров и формы изделия в носке и стирке, свойственной петельным структурам с высоким модулем петли. Признаком формоустойчивости трикотажа служит его способность к растяжению. Переплетения, имеющие малоподвижные петли или высокую плотность, а также химически стабилизированные в вытянутом состоянии, характеризуются большой стабильностью размеров.

Гигиенические свойства  обычно определяют его физическим свойствам: способность поглощать влагу из окружающей среды (гигроскопичность), воздухопроницаемость, водопроницаемость и паропроницаемость, электризуемость и другие. Гигроскопичность зависит от вида волокон; наилучшими свойствами обладает хлопчатобумажный трикотаж, почти не поглощают влаги изделия из синтетических волокон. Трикотаж благодаря рыхлой петельной структуре имеет воздухопроницаемость, водопроницаемость и паропроницаемость значительно выше, чем ткани. Изменяя плотность вязания или применяя нити, отличающиеся по структуре (пушистости), получают различную проницаемость трикотажа. Электризуемость трикотажа (способность накапливать электростатические заряды до размеров, ощутимых человеком) зависит от волокнистого состава трикотажа. Гидрофобные волокна (большинство синтетических волокон) создают в трикотаже высокую электризуемость; для уменьшения её применяется обработка трикотажа химическими препаратами - антистатиками. Смешанный трикотаж, в котором значительна доля гидрофильных волокон, не обладает высокой электризуемостью.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение ассортимента  и сортности нетканых полотен (2 часа)

Задание к работе:

1. Определить ассортимент  и сортность нетканых полотен.

Материалы и оборудование: образцы различных видов нетканых полотен.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## АССОРТИМЕНТ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

Из нетканых материалов шьют пальто, платья-костюмы, платья, халаты, спортивные изделия, купальные костюмы, детские изделия, лечебное белье. Кроме того, их используют в качестве утепляющих прокладок, а также в качестве прокладок для придания жесткости деталям одежды.

Нетканые материалы получили широкое распространение как заменители ткани благодаря ряду ценных свойств: мягкости, высокой пористости, хорошей воздухопроницаемости, гигроскопичности, достаточной прочности.

Вместе с тем нетканые полотна характеризуются сильной сминаемостью и растяжимостью, значительным изменением линейных размеров при стирке, пиллингуемостью.

Для изготовления вязально-прошивных нетканых материалов применяются натуральные и искусственные волокна (хлопок, шерсть, лен, вискозный штапель, нитрон, хлорин) и их отходы.

Для выработки нетканых материалов из слоев нитей (малимо) используют хлопчатобумажную пряжу в продольном и поперечном направлениях, а также шерстяную аппаратную пряжу большой линейной плотности.

Для изготовления иглопробивных нетканых материалов применяются различные синтетические волокна и их отходы.

При изготовлении клееных нетканых материалов находят применение хлопок и его отходы, штапельные вискозные, лавсановые и капроновые волокна и их отходы, отходы мехового производства.

Среди вязально-прошивных нетканых полотен выделяют холстопрошивные, нитепрошивные, тканепрошивные.

Холстопрошивные полотна - это массивные, толстые, рыхлые нетканые материалы, обладающие высокими теплозащитными свойствами. Они имеют повышенную поверхностную плотность, удовлетворительную износостойкость, но при этом плохо драпируются и сильно усаживаются.

Холстопрошивные полотна вырабатывают гладкокрашеными, с печатным рисунком, меланжевыми, с буклированной поверхностью, с противоусадочными и малосминаемыми аппретами. Вырабатывают холстопрошивные хлопчатобумажные, полушерстяные и шерстяные ватины, которые используют как утепляющие прокладки в зимней одежде. Изготавливают

холстопрошивные полотна из химических полотен, используемые как основа искусственных кож.

Нитепрошивные полотна более разнообразны по внешнему виду, чем Холстопрошивные: от изящных прозрачных и полупрозрачных блузочных и гардинных до массивных костюмно-платьевых и мебельно-декоративных. Эти полотна малорастяжимы и формоустойчивы, имеют малую усадку и высокую несминаемость, но при этом они обладают пониженной стойкостью к истиранию. Внешне полотна похожи на трикотажные. Выпускают их суровыми, отбеленными, гладкокрашеными, меланжевыми, с печатным рисунком, с полосами или клетками из цветных нитей настила, подобных пестровязаным трикотажным полотнам и др. Применением фасонной пряжи достигается эффект букле.

В пошиве нитепрошивные нетканые полотна ведут себя без особых осложнений: их легко настилать и раскраивать.

Тканепрошивные махровые полотна характеризуются наиболее устойчивой структурой.

Они имеют высокие показатели гигиенических свойств.

Тканепрошивные полотна по износостойкости и прочности закрепления ворса превосходят аналогичные им ткани. Структура полотен более устойчивая, чем холсто- и нитепрошивных. Полотна в процессе стирки дают усадку в продольном и поперечном направлениях, так как происходит уплотнение каркаса. Полотна выпускают отбеленными, гладкокрашеными, с печатным рисунком, с меланжевым и пестротканым эффектами, пестропрошивными.

Иглопробивные полотна выпускают как утепляющие прокладки и ватины для утепления одежды.

Иглопробивные полотна благодаря высокой пористости обладают высокими теплозащитными свойствами, хорошей воздухои паропроницаемостью. Полотна вырабатывают из волокон, устойчивых к стирке и химчистке. Большим недостатком иглопробивных теплоизоляционных полотен является способность коротких тонких упругих химических волокон прокалывать материалы верха, проникать на поверхность швейных изделий и портить их вид. Это происходит в процессе носки, стирки и химчистки одежды. Клеевое покрытие, нанесенное на  иглопробивные утеплители, уменьшает это явление. Выпускают иглопробивные полотна шерстяные и синтетические (из лавсановых и нитроновых волокон).

Клееные нетканые полотна в одежде в основном используют для прокладки, обеспечивающей и сохраняющей форму изделия. Изготавливают полотна способом сплошного пропитывания холста жидкими связующими, устойчивыми к стирке и химчистке.

Флизелин - клееный нетканый материал, используемый для прокладки в борта, воротники, хлястики, клапаны, шлицы, листочки карманов, в низ рукава и низ изделия. Флизелин с клеевым покрытием используют для фронтального дублирования деталей швейных и трикотажных изделий.

Флизелин обладает легкостью, высокими жесткостью, упругостью, прочностью и износостойкостью, достаточной для проведения многократных стирок и химчисток изделий.

Комбинированным способом (иглопробивным в сочетании с клеевым) вырабатывают нетканое полотно фильц, содержащее 70% шерсти. В качестве связующего вещества используется латекс. Полотно по внешнему виду напоминает сукно, но при внимательном рассмотрении заметны проколы от игл. Его применяют при изготовлении пиджаков как бортовую прокладку и материал для нижних воротников; выпускают гладкокрашеным и меланжевым.

Сочетанием прошивного способа с клеевым изготовляют искусственный мех на машинах «Тафтинг», на которых каркас прошивают ворсовой нитью с последующим ее закреплением латексом с изнанки полотна.

СОРТНОСТЬ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

определяют  в соответствии с требованиями стандартов по показателям физико-механических свойств и по числу пороков внешнего вида.

Для нетканых полотен бытового назначения установлено 2 сорта: I и II.

В полотне I сорта не допускаются отклонения показателей физико-механических свойств от норм, предусмотренных нормативно-технической документацией.

Для полотен II сорта допускаются некоторые отклонения. Величина отклонений регламентируется стандартами.

При оценке полотен по дефектам внешнего вида учитывают местные и распространенные пороки. Степень значимости пороков определяется назначением нетканого полотна.

Оценку местных пороков внешнего вида проводят органолептическим способом на условную площадь 35м2.

Для полотен I сорта допускается 12 местных дефектов, полотен II сорта - 24 местных дефекта на условную площадь.

# Информационное обеспечение обучения по дисциплине

# ОП. 03 Материаловедение

Основные источники:

- Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства. – М.: «Академия», 2013.

Дополнительные источники:

- Кирюхин С.М., Давыдов А.Ф., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- Кукин Г.Н.. Материалы для одежды. Ткани: Учебное пособие / Бузов Б.А., Румянцева Г.П. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012.

- Материаловедение (Дизайн костюма): Учебник / Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С., Куличенко А.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

- Текстильное материаловедение (волокна и нити):Учебник для вузов. 2-е изд., перераб.и доп./ Г.Н.Кукин, А.Н.Соловьев, А.И.Кобляков.- М: Легпромбытиздат, 1989.–352 с.

- Текстильное материаловедение: лабораторный практикум: Учебное пособие / Шустов Ю.С.,

- Савостицкий Н.А., Амирова Э.К «Материаловедение швейного производства» Москва, Издательский центр «Академия» 2008 (2000)–240 стр.

- Победимский В.П. «Отделка и контроль качества готовых тканей», Минск, Высшая школа, 1981г. – 335 стр.

Интернет – ресурсы:

http://t-stile.info/category/tex/  Библиотека легкой промышленности:  книги, журналы, статьи, справочники.

http://t-stile.info/category/tex/  T-STILE.info » Текстильное производство

http://www.twirpx.com/files/light/textiles/?show=downloads  Технология текстильных материалов

http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=16361&l= ГОСТ 357-75 Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности

http://www.vsegost.com/Catalog/20/20386.shtml   ГОСТ 8847-85 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

http://www.gosthelp.ru/text/GOST15902379Polotnanetkan.html  ГОСТ 15902.3-79 Полотна нетканые. Методы определения   прочности

http://www.vsegost.com/Catalog/48/48200.shtml ГОСТ Р 53226-2008Полотна нетканые. Методы определения прочности